说明书

任务依据及测设经过

概述

白山市，别称“浑江”，吉林省辖地级市，地处长白山西侧，东与延边朝鲜族自治州相邻，西与通化市接壤，北与吉林市毗连，南与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望，地处长白山腹地，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境，属北温带大陆性季风气候，总面积17505平方千米。 截至2025年7月，全市辖2个区、2个县、1个自治县，代管1个县级市。截至2024年末，白山市常住人口88.88万人。

由于雨水冲刷，既有路面、边坡及涵洞出现水毁现象，影响居民通行，阻碍交通，因此提出本项目的建设。

工程范围、工程规模及主要设计内容

本项目位于马鹿沟镇梨树沟村、农场村，本项目为水毁重建项目，全线里程0.585公里。设计桩号为拟定桩号，路线1起点实际里程桩号为K5+776。具体情况如下：

路线1起点桩号K0+000，终点桩号K0+562,全长0.562公里。新建M15浆砌片石挡土墙562米，沥青混凝土罩面214平方米，新建沥青混凝土路面268平方米，新建1-1.5×2.32米钢筋混凝土盖板明涵。

路线2起点桩号K0+000，终点桩号K0+010,全长0.010公里。新建2-1.0米钢筋混凝土圆管涵。

路线3起点桩号K0+000，终点桩号K0+010,全长0.010公里。新建1-1.0米钢筋混凝土圆管涵。

设计依据

本次设计的具体依据及采用的规范标准如下：

- 交通部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）;

- 交通部《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）;

- 交通部《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）;

- 交通部《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40—2011)；

- 交通部《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017）

- 交通部《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）;

- 交通部《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）;

- 交通部《公路工程集料试验规程》（JTG  E42－2015）;

- 交通部《公路工程质量检验评定标准》（TJG F80/1-2012）;

- 交通部《公路养护质量检查评定标准》（TJT 075-94）;

- 《岩土工程勘察（详勘）报告》（2026-17）

- 国家及交通运输部现行的其它相关《规范》、《规程》、《办法》。

测设经过

我公司于2026年4月对本项目进行了外业调查，搜集到了详实可靠的调查资料。在勘测过程中，我公司派出以设计部经理为组长，资深技术顾问及各专业工程师为组员的勘测队伍，利用水准仪和RTK对全线高程和平面数据进行采集，对本项目进行了详细调查，为了全面了解本项目现有路面的状况，外业勘测期间进行了细致的调查，同时对沿线地质、水文、筑路材料、等进行了详细的调查。取得了满足规范精度要求的勘测成果，最终确定设计方案。

内业设计过程中，本着实事求是的原则，科学合理地采用技术指标，利用Card/1、CAD等国内外先进的软件进行设计。设计人员坚持“质量第一，诚实守信”的设计理念，严格按照质量管理目标，层层把关，确保设计质量。

沿线水文地质条件

岩土工程地质条件

区域工程地质条件

长白县座落在长白向斜的东端鸭绿江大断裂上，向东与朝鲜惠山一利源坳陷相接，断裂构造发育，皱褶复杂，向斜核部由石炭、二叠系地层组成，向南依次出现奥陶系、寒武系、震旦系地层，向北翼多被中生代、新生代地层覆盖，马鹿沟镇座落在中生代侏罗系石灰岩地层分布区，此场区上部为第四系填土，中部为卵石，下部为玄武岩。

场地区内无区域性大断裂构造，无断层，场地相对稳定。

区域气候条件

长白镇地区气候属于北温带大陆性半湿润-半干旱季风气候，春季干旱多风，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥。年平均气温5.07℃，最高气温36.5℃，最低气温-35.1℃，多年平均降水量830.84mm,多年最大降水量1238.4mm，多年最小降水量612.4mm，多年日最大降水量126.0mm，冬季多为偏西风，夏季多东南风，春季盛行西北风，风速变化明显，春季平均风速3.4m/秒，夏季1.8 m/秒，秋季2.3 m /秒，冬季2.3 m /秒，降水量不稳定，季节性变化大，年平均降水量为585.1mm，雨季一般为6-8月份，雨季降水量一般占全年降水量的60%，历年日最大降水量为93.5mm，长白地区日照时数2502.5小时，多年平均冻土深度为0.95m，最大冻土深度为1.73m。

区域水文地质条件

地表水：梨树沟村、农场村境内地表河流主要是梨树沟河和孔隙水，梨树沟河分布在该场区梨树沟村道路东部，近邻河道，孔隙水分布在去农场村道路涵洞附近，由于受北高南低地形大势的影响，地下水多呈南北走向，最终流入鸭绿江。

地下水：拟建场地地下水主要有一类，为第四系潜水，赋存在卵石中，其主要补给来源为大气降水及梨树沟河水、孔隙水补给，通过径流或地面蒸发，最终流入鸭绿江中。

村路挡墙东侧存在河道，河道宽约20m，丰水期河水补给地下水，枯水期地下水补给河水。

场地条件

场地地形地貌条件

拟建工程场地地貌单元道路挡墙属于梨树道沟河一级阶地，涵洞属于梨树沟河二级阶地，拟建道路挡墙台地为河道边坡，沿线主要为村路，涵洞为道路涵洞，沿线为村路，孔口高程为922.98-1107.16m，孔口最大高差为184.18m，测量系统为2000坐标系，大地高程，高程基准点城市地形图查取，用已知点引测，我公司采用皮尺测距，水准仪高程测量的方式进行勘探点测放，高程基准点道路挡墙BM（挡墙931.41m，）均设在该场区村路旁边民宅东北角地平面上，高程基准点BM（涵洞1106.49m）设在该场区村路中心地平面上，详见勘探点平面布置图。

场地地层岩性及分布特征

本次勘察的最大深度8.00m，场地由四套地层组成，上部为素填土，中部为含砾黏土、卵石，下部为玄武岩，岩土性质变化不大，按其形成年代、成因类型及工程性质共划分为4个主层，其岩土特征及基本分布规律，现按钻探揭露的先后顺序分述如下：

第①层 冲填土（Q4ml）：灰黑色，碎石土为主，含少量粘性土，该土层大部分结构松散，稍湿，修建道路所填，2024年水毁已坍塌，未完成自重固结，层厚为0.50-1.00m，层底标高为922.38m～1106.16m。

第②层 含砾黏土（Q4dl），土黄色，稍湿，松散，土质均匀，含砾，有粘性，中压缩性，韧性中等，Ⅲ级土，为残积土，显著扰动，大于2mm的颗粒质量大于总质量的20%，此层仅分布在该场区涵洞区域，层厚5.50m～7.00m，层底标高为1097.48m～1099.16。

第③卵石Q4al：灰黑色，稍密-中密，湿，砾石成分主要是石灰岩，另有少量安山岩，磨圆度较好，呈亚园状，砾径一般20-40mm，最大100mm以上，大于20mm的砾石含量约占总重量的55%，充填物主要是砾砂，粒径小于0.075mm的颗粒含量约占总质量的15%，此层分布全区，河流冲积形成，层厚1.50m～3.00m，层底标高为920.48m～935.17m。

第④层强风化玄武岩β：灰黑色，表层强风化，结构大部分破坏，有残余结构强度，节理发育，呈块状构造，岩石质量指标RQD极差；较软岩，较破碎，岩体基本质量等级Ⅳ，未见空洞、临空面，此层基本分布全区，揭露层厚4.30m。

地基的均匀性和稳定性评价

第①层 冲填土：该土层成分复杂，结构松散，土质不均匀，故判定该层均匀性差，稳定性差，埋深浅，不宜做挡墙基础持力层，建议挖除；

第②层 含砾黏土：该土层均匀性较好，工程性质和稳定性较好，可做涵洞基础持力层。

第③层卵石：该土层均匀性较好，工程性质和稳定性较好，若满足设计要求，可做挡墙基础持力层。

第④层强风化玄武岩：该土层均匀性较好，工程性质和稳定性较好，可做挡墙基础最佳持力层。

新技术采用及计算机运用情况

在本项目的勘测设计过程中，采用了以下先进技术，以保证勘测设计质量：

1）、路线设计中，利用德国IB＆T公司的CARD/1软件及路线CAD进行路线的平、纵面线型设计和优化，提高了定线速度、精度，保证了线位的合理性和经济性。

2）、外业中的测量数据全部利用全球卫星定位系统（GPS）、全站仪和自动安平水准仪进行采集，路线平、纵、横测量数据及相应的图表，全部采用计算机技术完成。

3）、采用钻探、触探等办法进行工程地质、水文地质勘探。

4）、利用扫描仪及计算机绘制平面图和占地图等。

5）、利用桥梁博士、桥梁通及桥涵CAD设计系统等软件进行桥涵设计。

6）、全部图纸利用计算机进行绘制、出版。

7）、利用《同望公路工程造价管理系统》WCOST2000系统完成设计预算编制工作。

路线设计

路线平面、纵断面说明

设计标准

根据设计委托书，本项目全线采用四级公路标准，设计速度20Km/h，路面宽4.5米，土路肩宽2×0.5米，路拱横坡双向1.5％，土路肩横坡2.5%。

主要技术指标表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里程桩号 |  | K0+000～K0+562 | 路线1 |
|  |  |  | K0+000～K0+010 | 路线2 |
|  |  |  | K0+000～K0+010 | 路线3 |
| 2 | 公路等级 |  | 四级公路 |  |
| 3 | 路线长度 | km | 0.582 |  |
| 4 | 设计行车速度 | km/h | 20 |  |
| 5 | 路基宽度 | m | 5.5 |  |
| 6 | 行车道宽度 | m | 4.5 |  |
| 7 | 土路肩宽度（一般值） | m | 2×0.5 |  |
| 8 | 路拱横坡 | % | 1.5 |  |
| 9 | 路面设计荷载（标准轴载KN） | KN | BZZ-100 |  |

路线平纵面设计

本次项目为道路水毁重建项目，路线以拟合现状道路线型为主，指标维持现状。

路线方案布设充分考虑了路线所经过地区的地形、地物、地质、水文等自然条件，并结合沿线乡镇的总体规划布局和公路网布局的要求，注重工程技术、经济的合理性，同时征求了当地交通运输局、地方政府及交通部门、规划部门的意见，根据实地踏查结果，确定本项目的路线方案。路线方案拟定主要遵循以下原则：

1)、充分合理利用沿线地形条件和现有旧路，对局部路段的指标进行改善，并对穿越镇内路段参考城镇规划进行设计，减少工程数量，尽量少拆迁或不拆迁，降低工程造价；

2)、合理利用自然地形条件，减少对自然环境的破坏和降低工程造价，提高运营效益，不片面地追求高指标而破坏环境；

3)、充分考虑城市的总体规划和地方政府的意见，有效发挥本路线对沿线各市县和乡镇的作用，为区域交通和经济的发展提供更便捷的服务；

4)、合理利用土地资源，特别是少占或不占高产农田；

5)、尽量避免或少同各种民用设施的干扰，做到便民不扰民；

6)、充分考虑环境保护和可持续发展的要求。

7)、本次纵断面设计，由于本项目为既有旧路改造项目，如优化纵坡会产生大规模土方及防护工程量，增加造价；且本项目交通量较小，冬季不通车，因此设计维持原有道路纵坡。

根据上述原则，拟定路线方案时主要考虑了以下因素：现有公路大部分路段平纵面线形指标较高，有较高的利用价值；利用旧路可以大大减少路基填方和占地；穿越乡镇路段，公路两侧预留红线范围较宽，可以减少公路穿越乡镇带来的交通拥挤和拆迁。因此，路线总体方案为：考虑沿线村镇总体规划布局，维持原有道路线型。

安全设施

本次设计不包含安全设施设计。

路基设计

原有公路技术状况及现状描述

旧路现状及使用状况

本项目采用设计速度20公里／小时，桥涵设计荷载为公路-Ⅱ级，路基宽5.5米，路面宽4.5米，土路肩2×0.5米，行车道路拱横坡双向1.5% ；土路肩横坡2.5%。

原有旧路路基边坡为1:1.5，路基高度约为1～2米之间，受雨水反复冲刷，部分边坡出现冲沟、坍塌现象；

现有路基两侧边坡无圬工防护，均为自然绿化防护。

本项目沿线地势平坦，降雨量小，路基排水以散排为主，无明显排水沟，路基汇水于坡脚处自然下渗、蒸发。

旧路结构调查

经调查，原有旧路结构为5cm沥青混凝土+20cm水泥混凝土基层+20cm山皮石。

路基设计原则、路基横断面布置及加宽、超高方案的说明

路基设计原则

路基工程设计在交通运输部“安全、环保、舒适、和谐”新理念的基础上，遵循因地制宜、就地取材、以防为主、防治结合、安全经济、造型美观、顺应自然、与环境景观相协调的设计思想，具体结合本项目实际情况，确定路基设计的基本原则为“安全耐久、经济适用、自然和谐”。

1）安全耐久：即要求在工程设计阶段就要全面考虑工程质量及后期养护工作，综合考虑施工难易程度、质量过程控制的难易程度、方案设计可行性、材料耐久性、地方经验的因素，优先选择使用成熟的工程方案及工艺；同时注重新材料、新工艺的应用。如：边坡防护根据地形情况，采用可靠的防护方案；防护、排水混凝土结构充分考虑东北严寒地区环境影响。

2）经济适用：对设计方案进行大量、充分的比选，在比选过程中把节约投资放在一个较重要的位置来考虑。综合考虑材料、环境、地域特点等各种因素，充分吸取以往路基设计、施工及养护经验，确定路基设计工程方案，保证其适用性及经济性。如：结合已建成公路的经验，在填前处理、路床处理及不良地质处理上采用施工简便、质量容易保证、经济的工程处理措施。

3）自然和谐：在路基设计上坚持“不破坏就是最大的保护”原则，注重景观融合、注重细部处理，树立外观质量也是工程质量一部分的观念。使公路尽量与周围环境相融合，如：路基断面采用圆弧化处理；尽量减少生硬的圬工防护。

路基横断面布置

路基宽度5.5米，路面宽4.5米，土路肩宽2×0.5米，路拱横坡双向1.5％，土路肩横坡2.5%。

路基超高、加宽

本项目为水毁重建项目，因此本次设计维持原有技术标准，超高、加宽位置原有标准。

路基压实度标准与压实度及填料强度要求的说明

路基压实度按照《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）执行，路基压实采用重型击实标准，具体要求见下表。

路堤基底的压实度（重型）要求不小于90%。零填及挖方段的路床基底压实度≥90%。

路基压实标准及填料强度要求

| 填挖类别 |  | 路床顶面以下深度（cm） | 压实度 （%） | 填料最小CBR值 | 填料最大粒径 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 上路床 | 0～30 | ≥95 | 6 | 10 |
|  | 下路床 | 30～120 | ≥95 | 4 | 10 |
|  | 上路堤 | 120～190 | ≥94 | 3 | 15 |
|  | 下路堤 | 190以下 | ≥92 | 2 | 15 |

路基支挡、加固及防护工程设计说明

路基防护设计主要以经济适用、方便施工、美化景观为原则，在满足其功能需要的前提下，应充分考虑生态、环保、景观的要求，以《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）为依据，并结合边坡稳定、边坡高度、填料种类、坡面排水、本地区工程经验等因素综合确定防护类型，遵循植物防护为主的原则。本次设计对水毁路段设置浆砌石挡墙，共计新建挡墙562米。

材料指标

片石优先选用未风化的石灰岩、花岗岩等硬质岩石，饱和抗压强度≥30MPa，冻融循环后强度损失≤20%；采用不低于MU30级片石，现场回弹强度值≥35MPa，确保能承受墙体自重及侧向土压力。片石厚度≥15cm，最小边长≥20cm，最大边长不宜超过60cm，长厚比≤3；外露面宜修凿成“粗琢面”，平整度≤5mm；严禁使用薄片、尖角石（易产生应力集中），针片状含量≤15%，避免影响砌体整体性。

砂浆设计强度等级为M15，28d标准养护抗压强度≥15Mpa。

施工技术要求

基坑开挖宜分段跳槽进行，分段位置结合沉降缝的设置位置确定。

墙背回填每层压实厚度不大于15cm，同时也不得小于10cm。施工过程中宜扩大施工场地，以便发挥大型填方压实机械的使用，给予充分压实。受场地限制时，可采用横向碾压法，以便使压路机尽量靠近台背进行碾压。对于大型压路机不能靠近台背时，须采用以小型压路机为主，蛙式打夯机、手扶振动压路机、冲击夯为辅进行碾压，确保不留死角。墙后反滤层可于墙背填料回填前，在挡墙与反滤层中间用厚度为1cm的竹胶板进行隔离，反滤层应分层填筑，其填筑高度与挡墙的砌筑高度应同步。因既有滑出土含水率较大，不能作为填土使用，应弃运。

墙后填土应满足内摩擦角不小于35°，墙后填土重度不小于17.5kN/m3，挡土墙墙后填料应在浆砌圬工强度达80%以上,方可填筑夯实。

路基、路面排水系统及其防护设计说明

旧路路面原有排水为散排方式，本次设计将继续采用散排方式。对于原有边沟利用段落，应对边沟进行疏通、整修、加高，以保证边沟尺寸，无拥堵。

路面设计

设计原则

在满足交通量、道路等级对路面的使用要求的前提下，结合沿线气候、水文、地质及筑路材料的分布情况，本着因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护及积极采用新技术、新工艺的原则，进行路面综合设计。

本项目为水毁重建项目，因此本次设计采用沥青混凝土面层，与既有旧路一致。

路面设计情况

自然区划：II1。

沥青路面设计使用年限：使用期为5年。

本次设计为养护设计，修建挡墙后会不可避免产生少量积水等因素，会产生不均匀沉降，沥青路面设计使用年限调整为5年。

在实际调查各类相关车型的基础上，参照关交通量资料，对使用期内的交通量进行测算，属于轻等级交通。

路面结构设计

罩面段：铺筑5cm厚AC-16中粒式沥青混凝土面层+0.5cm厚AC-16中粒式沥青混凝土调平层。

新建段：铺筑5cm厚AC-16中粒式沥青混凝土面层+20cm水泥混凝土基层+20cm山皮石垫层

新建段为半幅维修，接缝处易产生反射裂缝，为了减少反射裂缝，接缝处铺设土工格栅，接缝两侧各搭接50cm。

沥青混凝土面层材料组成设计

沥青混合料

路面设计本着因地制宜、合理选材、降低造价、便于施工及养护的原则及根据路面的使用要求，结合路线周围自然条件、沿线筑路材料情况和实践经验，进行路面设计。

| 沥青 混合料 级配类型 | 通过下列方孔筛(mm)重量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| AC-16 | 100 | 90～100 | 68～85 | 44～68 | 20～42 | 13～32 | 9～25 | 6～18 | 4～13 | 3～7 |  |

面层沥青混合料的矿料级配应按混合料级配表的要求，并尽量使级配曲线形成“S”形曲线，这样有利于提高沥青混凝土的性能。沥青混合料的配合比设计及各项技术指标应满足下表要求，试验应遵照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）的有关规定进行。沥青面层的铺筑质量的内容、频度、允许差应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表11.4.5-1的规定。频度、允许差应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表11.4.5-1的规定。

面层沥青混合料技术指标表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 击实次数（双面）（次） | 50 |
| 稳定度（KN) | ≮5 |
| 流值（㎜） | 2～4.5 |
| 空隙率（%） | 3～6 |
| 沥青饱和度（%） | 65～75 |
| 浸水马歇尔试验残留稳定度比不小于 | 75% |
| 动稳定度（次/㎜） | 不小于800 |
| 冻融劈裂试验残留强度比不小于 | 70% |
| 低温弯曲试验破坏应变（με） | 不小于2300 |

石油沥青

面层采用石油沥青90号，沥青与石料的黏附性不小于4级，不能满足时可掺加抗剥落剂，用量按实验结果确定。其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中表4.2.1-2 90号的规定。

道路石油沥青技术要求

| 指标 | 单位 | A级90号 |
| --- | --- | --- |
| 针入度(25℃，5s,100g) | 0.1mm | 80～100 |
| 针入度指数PI |  | -1.5～+1.0 |
| 软化点(R&B)不小于 | ℃ | 44 |
| 60℃动力粘度不小于 | Pa·s | 140 |
| 10℃延度不小于 | cm | 30 |
| 15℃延度不小于 | cm | 100 |
| 蜡含量(蒸馏法)不大于 | % | 2.2 |
| 闪电不小于 | ℃ | 245 |
| 溶解度不小于 | % | 99.5 |
| 质量变化不大于 | % | ±0.8 |
| 残留针入度比(25℃)不小于 | % | 57 |
| 残留延度(10℃)不小于 | cm | 8 |
| 残留延度(15℃)不小于 | cm | 20 |

粗集料

沥青混凝土路面用的粗集料应选用坚硬、耐磨、抗冲击性好的碎石，应采用锤式或反击式破碎机生产的碎石，以保证骨料品质。集料应干燥、洁净、无风化、无杂质，具有足够的强度和耐磨性。其粒径规格及技术指标符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表4.8.3和表4.8.2（其他等级公路项）的规定见表《沥青面层用粗集料质量技术要求》和《沥青面层用粗集料规格(方孔筛)》。

沥青面层用粗集料规格(方孔筛)

| 规格 | 公称粒径 (mm) | 通过下列筛孔(方孔筛,mm)的质量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 106 | 75 | 63 | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S1 | 40～75 | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 40～60 |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 30～60 |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |
| S4 | 25～50 |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |
| S5 | 20～40 |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |
| S6 | 15～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |
| S7 | 10～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  |  | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S8 | 15～25 |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |
| S9 | 10～20 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S10 | 10～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S11 | 5～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～15 | 0～5 |  |
| S12 | 5～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |
| S13 | 3～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～20 | 0～5 |
| S14 | 3～5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～3 |

沥青面层用粗集料质量技术要求

| 石料压碎值不大于(%) | 洛杉矶磨耗值不大于(%) | 视密度 不小于(t/m3) | 吸水率 不大于(%) | 对沥青的粘附性 不小于 | 细长扁平颗粒含量不大于(%) | 水洗法<0.075mm颗粒含量不大于(%) | 软石含量不大于(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 35 | 2.45 | 3 | 4级 | 20 | 1 | 5 |

细集料

细集料应干燥、洁净、无风化、无杂质，并有适当的颗粒组成，优先采用优质的天然砂。砂的规格及技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表4.9.3和表4.9.4的规定，具体见表《沥青面层用石屑规格》和《沥青面层用天然砂的规格》。

沥青面层用石屑规格

| 规格 | 公称粒径 (mm) | 通过各筛孔的质量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0～5 | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～75 | 20～55 | 7～40 | 2～20 | 0～10 |
| S16 | 0～3 |  | 100 | 80～100 | 50～80 | 25～60 | 8～45 | 0～25 | 0～15 |

沥青面层用天然砂的规格

| 方孔筛 (mm) | 通过各筛孔的质量百分率（％） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粗砂 | 中砂 | 细砂 |
| 9.5 | 100 | 100 | 100 |
| 4.75 | 90～100 | 90～100 | 90～100 |
| 2.36 | 65～95 | 75～90 | 85～100 |
| 1.18 | 35～65 | 50～90 | 75～100 |
| 0.6 | 15～30 | 30～60 | 60～84 |
| 0.3 | 5～20 | 8～30 | 15～45 |
| 0.15 | 0～10 | 0～10 | 0～10 |
| 0.075 | 0～5 | 0～5 | 0～5 |

填料

填料必须采用石灰岩或岩浆岩等憎水性石料经过磨细得到的矿粉，原石料中的杂质应除净。矿粉要求干燥、洁净，能自由地从矿粉仓中流出，其质量要求要符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表4.10.1的规定见下表：

沥青路面用矿粉的质量技术要求

| 视密度 | 不小于(t/ m3) | 2.45 |
| --- | --- | --- |
| 含水量 | 不大于(%) | 1 |
| 粒度范围 | <0.6mm (%) | 100 |
|  | <0.15mm (%) | 90～100 |
|  | <0.075mm (%) | 70～100 |
| 外观 |  | 无团粒结块 |
| 亲水系数 |  | <1 |
| 塑性指数 | ％ | <4 |
| 加热安定性 |  | 实测记录 |

沥青混合料马歇尔试验技术指标要符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）表5.3.3要求。

黏层油

铺面层前，应对下层进行清扫，浇洒黏层油，黏层油采用乳化沥青，基质沥青采用A级90号沥青，基质沥青用量0.50L/m2。黏层的材料和施工工艺应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）的要求。

水泥混凝土面层材料组成设计

水泥

采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥。应选用初凝时间0.75小时以上、终凝时间在10小时以内的产品，快硬、早强以及受潮变质的水泥不得使用。水泥要求42.5级，水灰比不大于0.46，混凝土中必须掺加1%复合引气剂,水泥混凝土路面构造深度应满足《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）表4.5.6的要求。水泥混凝土用水泥的物理指标符合下表要求。

| 项次 | 水泥物理性能 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出磨时安定性 |  | 蒸煮法检验必须合格 |
| 2 | 凝结时间（h） | 初凝时间≥ | 0.75 |
|  |  | 终凝时间≤ | 10 |
| 3 | 标准稠度需水量（%）≤ |  | 30 |
| 4 | 比表面积（㎡/kg） |  | 300-450 |
| 5 | 细度（80μm筛余）（%）≤ |  | 10 |
| 6 | 28d干缩率（%）≤ |  | 0.1 |
| 7 | 耐磨性（kg/㎡） |  | 3.0 |

粗集料：

使用质地坚硬、耐久、干净的碎石、破碎卵石，满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中表3.3.1 Ⅲ级要求。

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碎石压碎值（%）≤ | 30 |
| 2 | 卵石压碎值（%）≤ | 26 |
| 3 | 坚固性（%）≤ | 12 |
| 4 | 含泥量（%）≤ | 2 |
| 5 | 吸水率（%）≤ | 3 |
| 6 | 洛杉矶磨耗损失（%）≤ | 35 |
| 7 | 表观密度（kg/m³）≥ | 2500 |
| 8 | 空隙率（%）≤ | 47 |
| 9 | 磨光值（%）≥ | 35 |

细集料：

使用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂，细度模数在2.0-3.7之间，其质量标准满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.4.2 Ⅲ级要求。

| 项次 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坚固性（%）≤ | 10 |
| 2 | 含泥量（%）≤ | 3 |
| 3 | 吸水率（%）≤ | 2 |
| 4 | 表观密度（kg/m³）≥ | 2500 |
| 5 | 空隙率（%）≤ | 45 |

外加剂

水泥混凝土内必须掺加引气剂，引气剂应选用表面张力降低值大、水泥稀浆中起泡容量多而细密、泡沫稳定时间长、不溶残渣少的产品。面层水泥混凝土外加剂质量除应符合国家和行业现行相关标准外，应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》表3.6.1的要求，各项性能的检验方法应符合现行《混凝土外加剂》（GB 8076）的规定。

水

符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的饮用水可直接作为混凝土搅拌与养生用水。非引用水应进行水质检验，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》表3.5.2的规定，还应与蒸馏水进行水泥凝结时间与水泥胶砂强度的对比试验；对比试验的水泥初凝与终凝时间差均不应大于30min，水泥胶砂3d和28d强度不应低于蒸馏水配制的水泥胶砂3d和28d强度的90%。

非饮用水质量标准

| 项次 | 项目 | 钢筋混凝土及钢纤维混凝土 | 素混凝土 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值≥ | 5.0 | 4.5 | JGJ 63 |
| 2 | CI含量（mg/L）≤ | 1000 | 3500 |  |
| 3 | SO24含量（mg/L）≤ | 2000 | 2700 |  |
| 4 | 碱含量（mg/L）≤ | 1500 | 1500 |  |
| 5 | 可溶物含量（mg/L）≤ | 5000 | 10000 |  |
| 6 | 不溶物含量（mg/L）≤ | 2000 | 5000 |  |
| 7 | 其他杂质 | 不应有漂浮的油脂和泡沫；不应有明显的颜色和异味 |  |  |

钢筋

1）水泥混凝土、钢筋混凝土及连续配筋混凝土面层所用钢筋、钢筋网、传力杆、拉杆等应符合国家和行业现行相关标准的规定。

2）钢筋不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。配筋混凝土路面与桥面用钢筋宜采用环氧树脂涂层或防锈漆涂层等保护措施。

3）传力杆应无毛刺，两端应加工成圆锥形或半径为2～3mm的圆倒角。

4）胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套帽，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为100mm，套帽内活动空隙长度宜为30mm。

5）传力杆钢筋应采取喷塑哦、镀锌、电镀或涂防锈漆等防锈措施，防锈层不得局部缺失。拉杆钢筋应在中部不小于100mm范围内采用涂防锈漆等防锈措施。

接缝材料

1）用于水泥混凝土面层的胀缝板高度、长度、厚度应符合设计要求，并按设计间距预留传力杆孔。孔径宜大于传力杆直径2mm，高度和厚度尺寸偏差均应小于1.5mm。胀缝板的质量应符合下表要求。

| 项目 | 胀缝板的种类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 塑胶板、橡胶（泡沫）板 | 沥青纤维板 | 浸油木板 |
| 压缩应力（MPa） | 0.2～0.6 | 2.0～10.0 | 5.0～20.0 |
| 弹性复原率（%）≥ | 90 | 65 | 55 |
| 挤出量（mm）< | 5.0 | 3.0 | 5.5 |
| 弯曲荷载（N） | 0～50 | 5～40 | 100～400 |

2）聚氨酯类常温施工填缝料质量应符合表《聚氨酯类常温施工式填缝料的质量标准》规定。

3）填缝背衬垫条应具有弹性良好、柔韧性好、不吸水、耐酸碱腐蚀剂高温不软化等性能。背衬垫条可采用橡胶条、发泡聚氨酯、微孔泡沫塑料的制成，其形状宜为可压缩圆柱形，直径比接缝宽度大2-5mm。

聚氨酯类常温施工式填缝料的质量标准

| 项目 |  | 低模量型 |
| --- | --- | --- |
| 表干时间（h）≤ |  | 4 |
| 失黏～固化时间（h）≤ |  | 12 |
| 拉伸模量（MPa） | 23℃ | 0.20-0.40 |
|  | -20℃ | 0.30-0.60 |
| 弹性恢复率（%）≥ |  | 75 |
| 定伸黏结性（23℃干态） |  | 定伸100%无破坏 |
| -10℃拉伸量 （mm）≥ |  | 25 |
| 固化后针入度（0.01mm） |  | 40～60 |
| 耐水性，水泡4d黏结性 |  | 定伸100%无破坏 |
| 耐高温性 |  | （60℃±2℃）×168h倾斜45°表面不流淌、开裂、发黏 |
| 负温抗裂性 |  | （-40℃±2℃）×168h弯曲90°不开裂 |
| 耐油性 |  | 93号汽油浸泡48h后，在温度23℃±3℃、湿度50%±5%下静止72h，延伸率下降≤20% |

水泥混凝土路面板块划分及接缝设置原则

普通水泥混凝土面层板长不宜大于5m，面层板的长宽比不宜超过1.35，平面面积不宜大于25㎡。本次板块划分3.0×2.25米（长×宽）。

水泥混凝土路面应按规定设置横缝及纵缝。纵向接缝的布设应视路面总宽度、行车道及宽度而定；单车道不设置纵缝，两车道（路面宽6m）在中心线设置一条纵缝。纵向施工缝应采用设拉杆平缝形式；纵缝应与路线中线平行。

每日施工结束或因临时原因中断施工时，必须设置横向施工缝，其位置宜选在缩缝或胀缝处。横向缩缝等间距布置，应采用假缝形式。每条缩缝插传力杆普通混凝土路面连续长度超过500m 时应设置横向施工缝，具体详见《水泥混凝土路面接缝设计图》。其余接缝要求见《水泥混凝土路面施工技术细则》。

桥头设有搭板时，在搭板与混凝土面层板之间设置6m的钢筋混凝土面层过渡板。桥头未设有搭板时，在桥台与混凝土面层板之间设置10m的钢筋混凝土面层过渡板。

山皮石防冻层材料要求

采用的山皮石材料，在购买地控制其最大粒径不超过9cm，其中石料（粒径2～12cm）的质量大于总质量的50％，含泥量控制在8～15％，不均匀系数Cu≥5，曲率系数Cc＝1～3，从其源头保证材料的质量。

土工玻璃纤维格栅技术要求

土工玻璃纤维格栅施工技术要求应严格按照《公路土工合成材料应用技术规范》(JTG/T D32-2012)中的有关规定操作执行。

其强度指标为：每延米纵、横向极限抗拉强度≥50KN/m，纵、横向标称抗拉强度下的伸长率≤13％，纵、横向2%伸长率时的拉伸力≥17KN/m，纵、横向5%伸长率时的拉伸力≥34KN/m。

施工方法及注意事项

沥青混凝土

1）施工前应全面理解设计意图，对设计提供的水准点高程和导线点坐标，施工放样前必须全部进行复测，确认无误后方可使用。如发现设计数据与实际不符，应及时与设计单位联系，并报有关部门批准后施工；

2）压实度要求：沥青混合料压实度不小于98%；

3）沥青混合料应按《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2017)的要求施工；

4）沥青混合料运输时应用防水苫布覆盖整个运料车。沥青混合料的摊铺温度应满足规范要求；

5）为保证路面各结构层的连续性，尽快通车，要求各结构层连续施工；

6）施工过程中注意接茬处的衔接，保证路面平顺；

7）沥青路面面层、基层的质量管理和控制，参照《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20 -2015）、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2017)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)、《公路养护质量检查评定标准》(JTJ 075-94)的技术规定执行；

沥青面层施工要点：

①、施工准备

a: 当基层满足设计强度要求时，并且其平整度及拱度验收合格后，方可施工沥青混凝土面层。

b: 施工前应对各种材料进行试验，经选择确定的材料在施工过程中应保持稳定，不得随意变更。

c: 热拌沥青混合料的配合比设计应按目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比验证阶段的步骤进行，经确定的标准配合比在施工中不得随意变更。

②、沥青混合料的拌和

a: 热拌沥青混合料应采用间隙式拌和机进行拌和，拌和机必须配备有材料配比和施工温度的自动检测和记录设备。

b:面层沥青混合料拌和时间应以混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度，并根据设备情况经试拌确定。

c: 沥青混合料出料温度应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2017）中的有关规定。

d: 拌和厂拌和的沥青混合料应均匀一致，无花白料，无结团成块或严重的粗细料分离现象，不符合要求时不得使用，并应及时调整。

③、热拌沥青混合料的运输

a: 热拌沥青混合料应采用较大吨位的自卸汽车运输。

b: 沥青混合料运输车的运量应较拌和能力或摊铺速度有所富余。运料车在开始运输前，应在车厢及底扳上涂刷一层隔离剂，使沥青混合料不致与车厢粘结。

c: 运料车应前后至少移动三次装料，防止混合料离析。

d: 混合料运输过程中必须加以覆盖，以防止混合料降温超标和结壳。

e: 运料车在运输途中，不得随意停歇。

f: 运料车卸料必须倒净，否则必须及时清除。

g: 运料车到达现场后，应检查沥青混合料温度，必须满足摊铺温度要求。

④、热拌沥青混合料的摊铺

a: 铺筑沥青混合料前，应检查确认下层的质量，当下层质量不符合要求时，不得铺筑沥青面层。

b: 热拌沥青混合料应采用机械摊铺。摊铺机应符合下列要求：具有自动或半自动方式调节摊铺厚度及找平的装置；具有足够容量的受料斗，在运料车换车时能连续摊铺，并有足够的功率推动运料车前进；摊铺机宽度可调整。

c: 施工气温低于10℃时，不得摊铺沥青混合料。

d: 沥青混合料必须缓慢、均匀连续不间断地摊铺。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿，摊铺速度应根据拌和机产量、施工机械配套情况以及摊铺层厚度、宽度确定，一般控制在2～4m/min为宜。

e: 沥青混合料摊铺温度应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2017）中的有关规定。

f: 沥青混凝土摊铺时，宜采用两台以上摊铺机成梯队作业进行联合摊铺，相邻两幅应有5cm～10cm宽度的摊铺重叠，相邻摊铺机距离5～10m。

g: 沥青下面层宜采用两侧钢丝绳引导的高程控制方式进行找平，面层应采用浮动基准梁的方式控制厚度和平整度。

⑤、热拌沥青混合料的压实及成型

a: 压实后的各层沥青混合料应符合压实度及平整度的要求。

b: 施工单位应配备12吨以上的重型振动压路机，应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤。为达到最佳结果，沥青混合料压实宜采用组合的方式，压路机数量根据生产率决定。

c: 采用振动压路机压实时，沥青混合料初压温度及终压温度应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）中的有关规定。

d: 为了防止混合料粘附在轮子上，应适当的洒水使轮子保持潮湿，但应尽量少喷水，且应呈雾状。

e: 混合料未压实前，严禁压路机停留或转急弯调头等。

⑥、在施工缝及构造物两端的连接处必须仔细操作，保证紧密、平顺。

⑦、热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通。

⑧、沥青路面的施工要求表面层与下面层应连续施工，施工上面层时，下面层应洁净。

⑨、在沥青混合料铺筑完成前严禁在路面上进行任何作业。

水泥混凝土

三辊轴机组

（1）三辊轴整平机应按作业单元分段整平，作业单元长度宜为10～30m，施工开始或施工温度较高时，可缩短作业单元长度，最短不宜短于10m。振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的间隔时间不宜超过15min。

（2）在作业单元长度内，三辊轴整平机应采用前进振动、后退静滚方式作业。

（3）三辊轴整平机整平水泥混凝土面层不同料位高差的滚压遍数，可根据公路水泥混凝土路面施工技术细则》表8.3.13按拌合物坍落度初步设置，并根据试铺效果最终确定。

（4）三辊轴整平作业时，应处理整平轴前料位的高低情况，过高时应铲除，轴下的间隙应采用混凝土找平。

（5）振动滚压完成后，应升起振动辊，用甩浆辊抛浆整平一遍，再用整平轴前、后静滚整平，直到平整度符合要求、表面砂浆厚度均匀为止。

（6）路面表层砂浆的厚度宜控制为4mm±1mm。过厚的稀砂浆应及时刮除丢弃，不得用于路面补平。

（7）三辊轴整平机整平后，应采用3～5m刮尺，纵、横两个方向精平饰面，纵向不少于3遍，横向不少于2遍。也可采用旋转抹面机密实精平饰面2遍，直到平整度符合要求。

（8）饰面完成后，应立即开始保湿养生。

黏层施工要求

1）浇洒黏层油前，路面有脏物尘土时应清除干净，当有沾粘的土块时，应用水刷净，待表面干燥后浇洒，粘层油采用热沥青。

2）粘层沥青应均匀洒布或涂刷，浇洒过量处应予刮除。

3）气温低于10℃时或路面潮湿时，不得浇洒粘层沥青。

4）浇洒粘层沥青后，严禁除沥青混合料运输车外的其它车辆、行人通过。

5）粘层油应在当天洒布，紧跟着铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

桥涵设计

技术标准与设计规范

《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)

《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02-2020）

《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019)

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)

项目说明

本项目涵洞共3道，其中圆管涵2道，盖板涵1道。具体情况详见下表：

桥涵情况一览表

| 序号 | 路线名称 | 角度 | 中心桩号 | 结构类型 | 现状孔径(m) | 修建年代 | 现状描述 | 利用、改建情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线1 | 90 | K0+291 | 盖板涵 | 1-1.0 | 2010年左右 | 孔径较小、基础掏空 | 拆除新建1-1.5m盖板涵 |
| 2 | 路线2 | 90 | K0+010 | 圆管涵 | 2-1.0 | 2010年左右 | 基础掏空 | 拆除新建2-1.0m圆管涵 |
| 3 | 路线3 | 55 | K0+010 | 圆管涵 | 1-1.0 | 2010年左右 | 基础掏空 | 拆除新建1-1.0m圆管涵 |

技术指标

1、设计标准

设计荷载：公路-Ⅱ级；

设计安全等级：三级；

设计基准期：100年；

环境类别：Ⅱ级；

抗震设防烈度：Ⅶ度；

设计洪水频率：1/25；

主要材料

（一）混凝土

水泥：应采用高品质的强度等级为42.5的硅酸盐水泥，同一座桥涵应采用同一品种水泥。

粗骨料：应采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产。碎石最大粒径不宜超过20mm，以防混凝土浇筑困难或振捣不密实。

细骨料：宜采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净且粒径小于5mm的河砂或符合规定的天然砂。材料应不含结块、软弱或针片状颗粒，无粘土、尘土、盐碱、壤土、云母、有机物或基它有害物质。

混凝土：

C40混凝土：盖板涵盖板。

C30混凝土：涵台、台帽、基础、一字墙。

防渗等级不小于W6，抗冻等级不小于F250。

（二）钢材

1、HPB300为热轧光圆钢筋，其主要性能应符合国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2017)的规定。

2、HRB400为热轧带肋钢筋，其主要性能应符合国家标准《筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2018)的规定。

3、钢板除特殊说明外，均采用低合金高强度结构钢Q345E，技术条件应符合《桥梁用结构钢》(GB／T-714-2008)规定的要求。

4、凡需要焊接的钢筋均应满足可焊性的要求。

设计要点

1、桥涵布设应符合河道和路线的总体走向。

2、结构设计符合“技术先进、安全可靠、耐久适用、经济合理”的要求，并考虑施工工期和工艺的要求。

3、桥涵总体设计原则为不降低原有河道、沟渠功能，尽量不破坏原有水系和排灌网络，满足行洪、防洪、灌溉等需要。

4、树立全寿命周期成本的设计理念，桥涵选用的结构必须具有足够的强度、刚度、稳定性和耐久性，满足行车的安全、平顺、舒适、快速的要求。

5、严格执行现行的相关规范、标准和准则。建立合理的结构力学模型，采用合适的参数，尽可能准确地模拟实际结构受力状态，对施工和使用过程中可能出现的各种工况进行分析，获得合理的结构计算结果。

6、结构设计根据工程地质、水文地质、环境条件等实际情况，充分考虑施工时对环境的影响，并采取相应的环境保护措施，最大限度地减少工程建设对现有环境的影响及其所引起的环境改变的不利影响。

7、结构设计满足抗震设防的要求，并采取适当的抗震措施。

涵洞过水流量按无压力式涵洞设计。

涵洞结构耐久性设计

结构耐久性设计是确保在设计基准期内结构能够正常运营的重要保护屏障。基于结构耐久性设计的新设计理念认为耐久性的保证是需要涵洞设计、施工、运营和维护各个阶段共同努力的结果。工程设计者应充分认识到结构在设计寿命期内各个组成部件具有不同的耐久性极限。

涵洞腐蚀病害预防措施：钢筋腐蚀与混凝土的碳化、氯离子侵蚀以及水分和氧的存在条件是分不开的，而提供这种条件的通道，一个是毛细孔道，另一个是混凝土裂缝，其中裂缝对钢筋的腐蚀影响更大，混凝土开裂后，钢筋的腐蚀速度将大大加快。因此，桥梁的防腐应从两方面入手，一是提高钢筋的混凝土保护层质量，阻止氯离子和水分对混凝土的侵蚀，延长混凝土的碳化时间，进而防止钢筋锈蚀；二是注重桥梁防水和防氯离子侵蚀。

本项目地表和地下水质较好，对混凝土微腐蚀性。针对本项目的特点，在涵洞结构型式的选择上，主要采用普通钢筋混凝土板。未采用易腐蚀的钢结构型式，尽量避免大型复杂的结构型式，为后期养护提供便利。

本项目区所处环境类别为Ⅱ类环境条件，对于钢筋的净保护层满足Ⅱ类环境受力主筋及箍筋最小保护层的要求.对于混凝土满足下表要求：

结构混凝土耐久性要求

| 环境类别 | 结构类别 | 最大水灰比 | 最小水泥用量（kg/m³） | 最低混凝土强度等级 | 最大氯离子含量（%） | 最大碱含量（kg/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ | 普通混凝土 | 0.5 | 300 | C30 | 0.15 | 3 |

涵洞设计基准期为100年。为保证混凝土达到设计的使用寿命，针对涵洞耐久性尤其是混凝土的耐久性进行了专门的设计，依据本工程的环境特点，为提高混凝土的耐久性，采取如下措施：

1.混凝土应使用非碱活性集料，混凝土中最大碱含量为3.0kg/m3。

2.混凝土中的钢筋保护层厚度、裂缝宽度满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》要求。

3.位于水位变动区的有抗冻要求的结构混凝土，其抗冻等级应不小于F250，混凝土浇筑时应掺入适量引气剂。

圆管涵施工要点

1、管节在对头拼接时，填塞缝隙的麻絮，上半圆应从外往里填塞，下半圆应从里往外填塞。

2、管节预制、运输、存放时，应注意轻放，堆放的底部应平整，必要时铺设5-10cm的砂垫层，使用力均匀，避免管节开裂。

3、当洞顶填土0.5m-1.0m时，管顶路基及管身两侧，在不小于两倍管径范围内，应用天然透水性材料保持最佳含水量每10cm一层，分层夯实，相对压实度达到90%。

4、施工时，必须注意管涵的全长与管节的配置及端墙位置的准确，对斜交管涵应先配置两端的斜管节，其余按1m标准管节配置，当管节长度与实际涵长有微小差值时，应将差值平分于上、下游两端，为避免放样时的误差，可将一端洞口端墙于管节安装完毕后，再行浇筑。

5、管涵基底应按设计要求铺设，必须注意平整，砂砾垫层必须均匀、密实。

6、施工时，当管顶复土厚度度小于0.5m时，应严禁重型车辆通过。

盖板涵施工要点

1、明涵上部采用在支架上整体浇注混凝土一次性落架施工方法。施工前应根据支架所承担荷载，对支架、基础的强度、刚度、稳定性进行计算，且应满足相应规范要求。应绘制支架的总装图和细部构造图。拆除支架应对称、均匀，不允许某个局部突然撤架现象，避免出现主梁局部产生过大应力。

2、模板应坚固平整，模板内侧应铺设环氧树脂板或镀锌铁皮，铺设镀锌铁皮后应涂隔离剂，以保证梁体表面光滑平整，减少混凝土收缩应力。

3、涵洞现浇板内钢筋密集，个别普通钢筋位置发生冲突时，应确保主受力钢筋位置的准确，钢筋位置优先顺序为：①主梁纵向受力钢筋；②箍筋及横向受力钢筋。

4、自高处倾卸混凝土应注意的问题是防止混凝土离析。

5、混凝土一般是分层浇筑，但为使上下层成为整体，避免形成接缝，浇筑上层时插入振捣器伸入到下层一定深度(5～10cm)，同时下层混凝土须仍保持一定的塑性，因此规定须在下层混凝土初凝或能重塑以前浇筑完成上层混凝土。

6、插入式振捣器移动时插点若相距过远，则两次振动器作用半径之间的混凝土可能为得到振实；若相距过近，则一方面施工进度较慢，另一方面可能造成重复振捣而使混凝土产生离析。

7、振动器与侧模板保持5～10cm距离，是为了防止侧模板受振动影响而变形或振动器碰撞模板、钢筋、预埋件等。振动器插入下层混凝土5～10cm可使上下层结合成整体，防止产生工作缝。振动完毕如急速提出，则振动器周围的混凝土来不及填补其孔洞，故规定应边振动边徐徐提出振动棒。

8、混凝土浇筑工作在正常情况下应尽可能连续进行，但遇到停电、搅拌机故障、下雨等意外时，间断时间如超过已浇筑前层混凝土的初凝时间或重塑时间，则应按工作缝处理。

筑路材料

沿线筑路材料情况

本项目沿线筑路材料丰富，运输情况较好，质量和数量可满足供应。经调查，大部分材料料场以销定产，因而要求在公路开工前与厂家协商，提前安排，以便满足工程需要。通过对沿线筑路材料的调查，确定各种材料供应地点。

本工程位于马鹿沟镇梨树沟村、农场村，该项目建设需要使用大量的沥青、碎石和砂砾等建筑材料，根据调查，沿线筑路主要材料较丰富，可从附近购进，其他材料需要外购，满足工程建设的需要。

1、碎石料场

马鹿沟镇石场，产量丰富，储量为30万立方米，汽车运输。平均运距20公里。

2、片、块石料场

马鹿沟镇石场，产量丰富，储量为30万立方米，汽车运输。平均运距20公里。

3、砂、砂砾料场

马鹿沟镇砂场，产量丰富，储量为25万立方米，汽车运输。平均运距20公里。

4、水泥

临江市水泥厂，产量丰富，汽车运输。平均运距210公里。

5、沥青混凝土

临江市沥青拌合站，产量丰富，汽车运输。平均运距210公里。

6、钢材

长白县市场，产量丰富，汽车运输。平均运距15公里。

工程用电

本工程采用自发电。

运输条件

项目区域的公路运输比较发达，各等级公路运输条件便利，工程所需的砂、石、土料以及其它建筑材料均可利用现有道路运至工地，但施工期由于该路段封闭交通施工，对材料运输产生一定影响，应提前做好材料储备，运输基本以汽车为主。

施工组设计

建设工期安排

根据项目建设规模及施工难度等情况，本项目建设期为8个月，即2026年5月—2026年12月。

项目按实际情况分阶段进行，具体实施计划为：

1、项目前期工作：设计和组织招投标等其他前期文件的编制和审查等上述前期工作预计需用1个月。

2、项目实施期：项目报告批复后，需进行资金筹措、办理开工手续、土建工程施工和安装工程施工等工作，预计需用6个月。

3、项目竣工验收及投入使用：系统调试、投入试运行等，预计需用1个月时间。

项目实施进度安排

1、项目前期工作：2026年5月

2、项目实施期：2026年6月—2026年11月

3、项目投入使用、预验收阶段：2026年12月

主要工程的施工方案

本路段的重点工程主要集中在桥涵上。桥涵要尽早安排施工，保证桥涵与路面同步进行。临近村镇路段应按环保要求，减少对当地群众生产、生活及环境的干扰与破坏，特别是对当地草场及牲畜的影响应尽量降至最低。

对于制约工期的主要工序桥涵工程，建议增加队伍和施工机械，安排连续施工，做到歇人不歇机，增加班次或工作人数，提高工程进度。

施工准备工作的意见

本项目为梨树沟村和农场村村民通行的主要通道，为尽早恢复其功能建成通车，建设期为9个月，施工方在施工组织中加强管理，保证施工进度。

施工准备期间，在参照有关设计图的同时，积极会同当地政府和管理部门共同协商拆迁、便道、便桥、临时房屋等工作，为保证施工进度的顺利进行，须提前积极做好各项准备工作，保证各项准备工作准确、高效的开展，为工程大规模施工打下良好基础。