第一章 设计总说明

1.1 概述

1.1.1 工程项目名称

2026年浩特芒哈乡郑家村村内水泥路项目

1.1.2 工程建设地点

本项目建设地点位于前郭县浩特芒哈乡郑家村内

1.1.3 工程项目性质

改建项目

1.1.4 建设单位

前郭尔罗斯蒙古族自治县浩特芒哈乡人民政府

1.1.5 建设单位地址

前郭尔罗斯蒙古族自治县浩特芒哈乡

1.1.6委托内容

道路工程设计

1.1.7总建设规模

浩特芒哈乡郑家村村内水泥路建设项目主要建设内容包括新建水泥路长度2242.189米，混凝土路面面积10089.85平方米，平交路口32.25平方米。

1.1.9设计单位

设计单位：吉林前建工程设计有限公司

资质等级：建筑行业（建筑工程）乙级；市政行业（道路工程）乙级

证书编号：A222010732

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

# 2、设计依据及技术标准

2.1、规划及技术规范依据

建设及承办单位提供的相关基础资料及设计任务书。

- 《乡村道路工程技术规范》（GBT 51224-2017）

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）2016版

3、《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

4、《道路工程制图标准》GB50162-92

5、《吉林省市政工程计价定额》JLJD-SZ-2019

6、《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

7、《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012

8、《市政公用工程设计文件编制深度》（2025年版）

9、《工程建设标准强制性条文》城市建设部分（2013年版）

10、《建设部推广应用和限制禁止使用技术》公告（第218号）2004年

11、本项目坐标及高程采用2000和1985国家高程。

以及其它有关的地方性规范和标准。

2.2设计基础资料：

- 浩特芒哈乡郑家村地形图（1：2000）。

2.3、施工及验收规范、标准

1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

2.4道路设计依据

设计规范

《乡村道路工程技术规范》（GBT 51224-2017）

《城市道路交通工程项目规范》GB55011-2021

参考规范

《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016年版）

《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012

《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）

《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

道路平面采用2000坐标系，高程采用85高程。

2.5技术标准与设计技术指标

道路设计采用技术标准表

| 道路等级 |  |  | 乡村巷路 | 设计采用值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计速度（km/h） |  |  | 15 | 15 |
| 圆曲线最小半径（m） | 设超高 推荐/极限 |  | 20/10 | 10 |
|  | 不设超高 |  | 40 | 40 |
|  | 不设缓和曲线 |  | 100 | 100 |
| 平曲线/圆曲线最小长度（m） |  |  | 25/15 | 25/15 |
| 缓和曲线最小长度（m） |  |  | 15 | 15 |
| 最小纵坡 |  |  | 0.3% | 0.3% |
| 最大纵坡 |  |  | 6% | 2.33% |
| 纵坡坡段最小长度（m） |  |  | 45 | 45 |
| 竖曲线最小半径一般/极限（m） |  | 凸 | 90/60 | 90/60 |
|  |  | 凹 | 90/60 | 90/60 |
| 竖曲线最小长度一般/极限（m） |  |  | 40/15 | 40/15 |
| 路面设计轴载 |  |  | BZZ-100 | BZZ-100 |
| 道路结构设计年限（水泥） |  |  | 20 | 20 |

主要技术指标一览表

| 类别 | 规范指标 | 采用指标 |
| --- | --- | --- |
| 道路等级 | 支路 | 支路 |
| 设计车速 | 15km/h | 15km/h |
| 道路宽度 | 4.5m | 4.5m |
| 车道数 | 单车道 | 单车道 |
| 设计轴载 | BZZ—100 | BZZ—100 |
| 设计工作年限 | 20年 | 20年 |
| 路面类型 | 水泥混凝土路面/沥青混凝土路面 | 水泥混凝土路面 |

2.6道路平面设计

1、道路现状

既有道路均为土路。

- 平面设计

- 本项目设计范围内的道路均按建设单位提供的规划中心线及横断设计，道路起终点衔接均为既有水泥路，衔接方式均为平交。道路在路网中的作用主要是村屯内交通，以小型车辆和农用机械、人行为主，车辆荷载类型为轻型。

设计道路圆曲线半径小于或等于40m时，在圆曲线内侧加宽，并设置加宽过渡段，路面加宽值见《乡村道路工程技术规范》（GBT 51224-2017）表5.2.7。道路超高详见超高横坡度图。

2.7道路纵断面设计

纵断面设计原则：

- 结合现状两侧用地，减少填挖数量，节省工程造价；

- 满足道路本身相应的技术指标；

- 道路修建后不能影响两侧居民出行，道路纵断基本按原土路高程设计；

- 纵断设计标高为道路中心线设计标高,纵断填挖高包含挖路槽深度；

- 路槽开挖后土方运至临时场地进行拌合，土方可直接掺灰后用于道路基层填方，剩余土方用作路肩填土，路肩土方不外购，微量土方不外运，弃置于道路两侧不妨碍村民生活村低洼地段。

- 道路纵断面最小纵坡0.3%。考虑不影响两侧边沟及居民出行，本次设计完成路面标高与原土路标高基本一致。部分无排水沟道路纵坡度小于0.3%，由于本项目受资金及投向限制无法修建排水沟，所以后期由甲方请其它项目资金进行完善。

- 道路小半径转弯位置受围墙及原土沟限制不进行加宽只做土路肩。

2.8道路横断面设计

横断面设计原则：

所有道路横断面形式为单幅路形式。

所有设计道路横断面为单幅路形式红线宽度5.5m，路基宽度5.5m：0.5m（土路肩）+4.5（车行道）+0.5m（土路肩）=5.5m。

本项目道路为改建道路。道路设计车速低在转弯位置车速不超过7.5km/h。

车行道为单面坡1%，屯边道路坡向外侧，屯内道路坡向有排水沟一侧，土路肩坡向两侧坡度为2.5%。

2.9道路交叉口设计

本次设计范围内道路交叉口均为平交设计，道路交叉口自然顺接，衔接道路均为4.5米水泥路。

2.9.1 平面交叉设置原则

平面交叉综合考虑了旧路交叉现状，同时在平面交叉布设中主要遵循以下原则：

1） 平面交叉形式根据相交公路的功能、等级、交通量、交通管理方式、用地条件和工程造价等因素确定。

2） 充分考虑沿线土地开发、群众生产和生活需要的同时，本着平面交叉应优先保证主线的畅通，提高主线的通行能力，确保行车安全。

2.9.2 平面交叉的设置形式

路线与既有水泥路相交采用加铺转角的形式，具体工程量列入平面交叉工程数量表。

结构类型路线与既有水泥路相交处，加铺转角部分结构采用20白灰土（12：88）基层、25cm水泥混凝土面层。

2.10道路路基、路面结构设计

- 2.10.1一般路基设计

1）路基压实度

路基压实度标准

| 填挖类型 | 路床顶面以下深度（cm） | 路基压实度（%） |
| --- | --- | --- |
| 填方 | 0～80 | ≥92 |
|  | 80～150 | ≥91 |
|  | >150 | ≥90 |
| 零填或挖方 | 0～30 | ≥92 |
|  | 30～80 | - |

注：表中数值为重型击实标准。

既有道路均为村屯内道路，路基设计为不填不挖路堤，无高填深挖路基，不需要路基防护工程。

2)路基填料及设计技术要求

①、路基填料强度（CBR）值应符合设计要求。

路基填料强度CBR值

| 填方类型 | 路床顶面以下深度（cm） | 最小强度（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 支路等级 |
| 路床 | 0~30 | 5 |
| 路基 | 30~80 | 3 |
| 路基 | 80~150 | 3 |
| 路基 | >150 | 2 |

②、路基填方前应将地面积水、积雪（冰）和冻土层、生活垃圾等清除干净。

③、不应使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土以及含生活垃圾的土做路基填料。

④、液限大于50%、塑性指数大于26的细粒土不得直接作为路基填料。

3）土基处理

土基处理方法：

项目暂无地勘报告，土基不进行处理。

- 抗震设计

- 根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011－2010 2016 年版）拟建场区抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，设计地震分组为第一组。根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）规定，本工程抗震设防类别为标准设防类（丙类）。

2.10.2路面结构设计

改建水泥路路面硬化结构层：总厚度45公分。

面层：抗折4.5水泥混凝土20cm

基层：25cm白灰土12：88压实度≥95%

路基：回弹模量25MPa

混凝土路面采用PO42.5级的普通硅酸盐水泥，水泥砼抗弯拉强度不小于4.5MPa（28天龄期）。其物理性能应符合《通用硅酸盐水泥》（CJJ175-2023）。混凝土面层板的平面布局宜采用矩形分块，横向缩缝的间距宜为4-6m，面板的长宽比不宜超过1.35，平面面积不宜大于25㎡。在小半径平曲线（R≤60m）和凹形竖曲线纵坡变换处应设置胀缝。每日工作结束或临时原因中断施工时，必须设置横向施工缝，其位置宜设置在胀缝或缩缝处，设在缩缝处的施工缝应采用平缝加传力杆，采用φ28HPB300钢筋，设在胀缝处与胀缝构造相同。

2.10.3道路面层、基层对原材料的技术要求

水泥混凝土路面材料

用于路面的各种单质材料和混合料，应具有相应资质的实验室进行实验，满足规范要求后方可使用。

水泥

（1）混凝土路面采用PO42.5级的普通硅酸盐水泥；低温天气施工或有快通要求的路段可采用R型早强水泥。

（2）用于不同交通等级道路面层水泥的弯拉强度、抗压强度最小值应符合表-1的规定。

道路面层水泥的弯拉强度、抗压强度最小值    表-1

| 道路等级 | 中、轻交通 |  |
| --- | --- | --- |
| 龄期（d） | 3 | 28 |
| 抗压强度（Mpa） | 16.0 | 42.5 |
| 弯拉强度（Mpa） | 3.5 | 4.5 |

（3）水泥的化学成分、物理指标应符合表-2规定：

各交通等级路面用水泥的化学成分和物理指标  表-2

| 交通等级 水泥性能 | 中、轻交通交通 |
| --- | --- |
| 铝酸三钙 | 不宜大于9.0% |
| 铁铝酸四钙 | 不宜小于12.0% |
| 游离氧化钙 | 不得大于1.5% |
| 氧化镁 | 不得大于6.0% |
| 三氧化硫 | 不得大于4.0% |
| 碱含量 （Na2O+0.658K2O） | 怀疑有碱活性集料时，≤0.6%；无碱活性集料时，≤1.0% |
| 混合材种类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰和黏土，有抗盐冻要求时不得掺石灰、石粉 |
| 出磨时安定性 | 蒸煮法检验必须合格 |
| 标准稠度需水量 | 不宜大于30% |
| 烧失量 | 不宜大于5.0% |
| 比表面积 | 宜在300～450㎡/Kg |
| 细度（80μm） | 筛余量≤10% |
| 初凝时间 | ≥1.5h |
| 终凝时间 | ≤10h |
| 28d干缩率 | 不得大于0.1% |
| 耐磨性 | ≤3.6Kg/㎡ |

注： 28d干缩率和耐磨性试验方法采用现行国家标准《道路硅酸盐水泥》（GBT13693-2017）。

（4）选用水泥时，除满足上述两条要求外，还应通过配合比实验，根据其配制弯拉强度、耐久性和工作性，优选适宜的水泥品种、强度等级。

采用机械化铺筑时，宜选用散装水泥。散装水泥的夏季出场温度：不宜高于55℃；混凝土搅拌时的水泥温度不宜高于50℃，且不宜低于10℃。

细集料

细集料应符合下列规定：

（1）宜采用质地坚硬、细度模数在2.5以上、符合级配规定的洁净粗砂、中砂；

（2）砂的技术要求应符合表-3规定：

砂的技术要求                           表-3

| 项 目 |  |  | 技 术 要 求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗 粒 级 配 | 筛孔尺寸 （mm） |  | 粒 径 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.15 | 0.30 |  | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
|  | 累计筛余量 （%） | 粗砂 中砂 细砂 | 90～100 90～100 90～100 | 80～95 70～92 55～85 |  | 70～85 40～70 16～40 | 35～65 10～50 10～25 | 5～35 0～25 0～15 | 0～10 0～10 0～10 |
| 泥土杂物含量 （冲洗法）（%） |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＜3 |  |  |  |  |  |  |
| 硫化物和硫酸盐含量 （折算为SO3）（%） |  |  | ＜0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 氯化物（氯离子质量计） |  |  | ≤0.01 |  | ≤0.02 |  |  | ≤0.06 |  |
| 有机物质含量（比色法） |  |  | 颜色不应深于标准溶液颜色 |  |  |  |  |  |  |
| 其他杂物 |  |  | 不得混有石灰、煤渣、草根等其他杂物 |  |  |  |  |  |  |

（3）使用机制砂时，除满足上表的规定外，还应检验砂磨光值，其值宜大于35，不宜使用抗磨性较差的水成岩类机制砂。

粗集料

粗集料应符合下列规定：

（1）粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、砾石、破碎砾石，应符合表-4的规定。城市快速路、主干路、次干路及有抗盐（冻）要求的次干路、支路混凝土路面使用的粗集料级别不应低于Ⅰ级。Ⅰ级集料吸水率不应大于1.0%，Ⅱ级集料吸水率不应大于2.0%。

粗集料技术指标                   表-4

| 项 目 | 技 术 要 求 |
| --- | --- |
|  | Ⅱ 级 |
| 碎石压碎指标（%） | ＜15 |
| 砾石压碎指标（%） | ＜14 |
| 坚固性（按质量损失计）（%） | ＜8 |
| 针片状颗粒含量（按质量损失计）（%） | ＜15 |
| 含泥量（按质量损失计）（%） | ＜1.0 |
| 泥块含量（按质量损失计）（%） | ＜0.2 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计）（%） | ＜1.0 |
| 空隙率 | ＜47% |
| 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验龄期的膨胀率小于0.10% |
| 抗压强度（Mpa） | 火成岩，≥100；变质岩，≥80；水成岩，≥60 |

（2）粗集料宜采用人工级配。其级配范围宜符合表-5的规定。

人工合成级配范围           表-5

| 粒径 级配 | 方筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
|  | 累计筛余（以质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.75～16 | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～10 | -- | -- | -- | -- |
| 4.75～19 | 95～100 | 85～95 | 60～75 | 30～45 | 0～5 | 0 | -- | -- |
| 4.75～26.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 | 50～70 | 25～40 | 0～5 | 0 | -- |
| 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0～5 | 0 |

（3）粗集料的最大公称粒径，碎砾石不应大于26.5mm，碎石不应大于31.5mm，砾石不宜大于19.0mm；钢纤维混凝土粗集料最大粒径不宜大于19.0mm。

水

水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63-2019的规定。宜使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水，pH值为6～8。

钢筋

（1）路面所用钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋，应符合国家有关标准的技术要求；

（2）路面所用钢筋应顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。传力杆加工应锯断，不得挤压切断；断口应垂直、光滑，用砂轮打磨掉毛刺，并加工成2～3mm圆倒角。

接缝材料

（1）接缝材料应选用能适应混凝土面板膨胀和收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性好的胀缝板。等级道路可采用各种胀缝板。技术要求应符合表-6的规定。

胀缝板的技术要求        表-6

| 试验项目 | 胀 缝 板 种 类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 木材类 | 塑胶、橡胶泡沫类 | 纤维类 |
| 压缩应力（Mpa） | 5.0～20.0 | 0.2～0.6 | 2.0～10.0 |
| 弹性复原率（%） | ≥55 | ≥90 | ≥65 |
| 挤出量（mm） | ＜5.5 | ＜5.0 | ＜3.0 |
| 弯曲荷载（N） | 100～400 | 0～50 | 5～40 |

注：各类胀缝板吸水后的压缩应力不应小于不吸水的90%，木板应去除结疤，沥青浸泡后木板厚度应为（20～25）±1mm。

（2）填缝材料应具有与混凝土板壁粘结牢固、回弹性好、不溶于水、不滲水，高温时不挤出、不流淌、抗嵌入能力强、耐老化龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，耐久性好等性能。应优选使用树脂类、橡胶类或改性沥青类填缝材料，并宜在填缝中加入耐老化剂。填缝料有常温施工式和加热施工式两种，其技术指标应分别满足表-7、表-8的规定。常温施工式填缝料主要有聚（氨）酯，硅树脂类，氯丁橡胶、沥青橡胶类等；加热施工式填缝料主要有沥青玛蹄脂类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类等。

常温施工式填缝料技术要求      表-7

| 试验项目 | 低弹性型 |
| --- | --- |
| 失粘（固化）时间（h） | 6～24 |
| 弹性复原率（%） | ≥75 |
| 流动度（mm） | 0 |
| （-10℃）拉伸量（mm） | ≥15 |
| 与混凝土粘结强度（Mpa） | ≥0.2 |
| 粘结延伸率（%） | ≥200 |

注：低弹性型适宜在气候严寒、寒冷地区使用。

加热施工式填缝料技术要求      表-8

| 试验项目 | 低弹性型 |
| --- | --- |
| 针入度（0.01mm） | ＜50 |
| 弹性复原率（%） | ≥30 |
| 流动度（mm） | ＜5 |
| （-10℃）拉伸量（mm） | ≥10 |

（3）填缝时应使用背衬垫条控制填缝形状系数。背衬垫条应具有良好的弹性、柔韧性、不吸水、耐酸碱腐蚀和高温不软化等性能。背衬垫条材料有聚氨酯、橡胶或微孔泡沫塑料等，其形状应为圆柱形，直径应比接缝宽度大2～5mm。

混凝土耐久性

（1）路面混凝土含气量及允许偏差宜符合表-9的规定

路面混凝土含气量及允许偏差     表-9

| 最大公称粒径（mm） | 有抗盐性要求 |
| --- | --- |
| 19.0 | 6.0±0.5 |
| 26.5 | 5.5±0.5 |
| 31.5 | 5.0±0.5 |

（2）路面混凝土最大水灰比和最小单位水泥用量宜符合表-10的规定。最大单位水泥用量不宜大于400kg/m³。

路面混凝土最大水灰比和最小单位水泥用量    表-10

| 道路等级 |  | 支路 |
| --- | --- | --- |
| 最大水灰比 |  | 0.48 |
| 抗冰冻要求最大水灰比 |  | 0.46 |
| 抗盐冻要求最大水灰比 |  | 0.44 |
| 最小单位水泥用量（kg/m³） | 42.5级水泥 | 290 |
|  | 32.5级水泥 | 305 |
| 抗冰（盐）冻时最小单位水泥用量（kg/m³） | 42.5级水泥 | 315 |
|  | 32.5级水泥 | 325 |

注：水灰比计算以砂石料的自然风干状态计（砂含水量≤1.0%，石子含水量≤0.5%）。

（3）路面混凝土抗冻标号不小于F250，水泥混凝土的强度以28d龄期4.5Mpa的弯拉强度控制。

2.10.3石灰稳定土材料

石灰

石灰质量应符合Ⅲ级以上的技术指标。石灰的存放时间不宜超过一个月，否则重新测定等级。当石灰露天堆放时间较长时应覆盖防潮，减少环境污染。

水

饮水可直接作为混凝土和养护水，对水质有问题的，应进行试验鉴定，合格后方可使用。

土

采用塑性指数6-15为宜的粘土，最大粒径不大于15毫米。

石灰稳定土基层

石灰稳定土基层分层施工，每层虚铺厚度应视压实机具的功能确定，人工夯实虚铺厚度应小于20cm，压实度应达到95%，7d无侧限抗压强度不小于0.6MPa，石灰技术指标符合《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）的规定。

2.10.4路面抗滑标准

混凝土面层用拉毛、压痕或刻痕，其平均纹理深度应为0.5-0.9mm。

2.10.5土路肩填筑

土路肩施工紧跟路面基层施工后进行，基层施工完毕开始分层填筑路肩土。碾压采用手扶式5T振动压路机，边坡用人工夯实，施工时必须保证不小于2.5%的外倾横坡，以利于排水。

质量要求：路肩表面平整密实，拱坡适顺，不积水，肩线直顺、曲线圆滑。

3、 施工组织及注意事项

3.1、前期工作

1、既有管线调查。施工前需要认真作好调查工作，严格按相关国家规范和地方规定落实管线改建的各种手续。涉及到既有管线的迁移和拆除的必须采取必要的保护措施，并由所属管线管理部门负责，或在其有效监督之下实施。避免给既有管线、施工人员、居民以及过往行人造成伤害。

2、在拆除建筑物时，应注意拆除足够深度的基础结构物，减少以后对道路及管线施工的影响。

3.2、施工顺序的安排

1、现场表面清理，清除道路施工范围内植物的根茎、种植土、和腐植土和生活垃圾；挖掉既有土路和田埂并且整平。

2、初步平整场地。

3、搭建施工厂房、堆放筑路材料，并根据工序安排合理布置材料堆放及作业人员暂住地。

4、作好施工期间场地排水系统改建工作，保证在施工期间不致造成周边场地的水害。

5、路基施工。

6、路面施工。

7、工程验收。

4、施工注意事项

（1）、施工前应对道路中线、顺接段道路两侧高程进行复测,确定无误时方可施工。排水沟施工前应复核排水方向及排水出口标高，确认排水沟排水畅通方可施工，如有不符及时与设计人联系。

（2）、施工前道路沿线首先查明地下管线位置、高程及类别，与有关管线部门及时联系，做好管线防护迁移工作。

（3）、现场表面清理，清除道路施工范围内植物的根茎、种植土和腐植土。

（4）、在浇筑混凝土路面时，将基层和模板浇水湿透，避免吸收混凝土中的水分。

（5）、振捣时应辅以热工找平，并应随时检查模板，如有下沉、变形或松动应及时纠正。

（6）、混凝土路面浇筑后，应做好清边整缝，清除粘浆，修补掉边、缺角，做面时严禁在面板混凝土上洒水、撒水泥粉。

（7）、切缝法施工，当混凝土达到设计强度25-30%时，应采用切缝机进行切割，切缝用水冷却时应防止切缝水渗入基层和土基。

（8）、填缝料必须在缝槽干燥状态下进行，填缝料应与混凝土缝壁粘附、紧密不渗水。

（9）、缩缝、纵缝、施工缝的预制嵌缝条，可在缝槽形成时嵌入，嵌缝条应顺直、整齐。

（10）、混凝土路面浇筑后及时用潮湿材料覆盖，认真浇水养护，防止强风和暴晒，在炎热季节，必要时应搭棚施工。

（11）、混凝土板养生期满后，应及时灌缝，先采用切割机清除缝中的砂石，泥浆等杂物，再用压力水清洗，确保缝壁及内部清洁干燥。

（12）、昼夜温差大时，混凝土板浇注后三天内应采取保温措施，防止混凝土板产生收缩裂缝。

（13）、冬季施工，当室外日平均气温连续5天低于5°C时，混凝土板的施工应按冬季施工规定进行。

（14）、混凝土板冬季施工时，混凝土板在抗折强度尚未达到1.3MPa或抗压强度尚未达到5.0MPa时，不得遭受冰冻。

（15）、冬季施工水泥应采用425号以上硅酸盐水泥或普通水泥，水灰比不应大于0.45。

（16）、混凝土板冬季施工，混凝土拌和物的运输、摊铺、振捣、做面等工序应紧密衔接，缩短工序间隔时间，减少热量损失。

（17）、夏季施工，当混凝土拌合物温度在30°C-35°C时，混凝土板施工应按夏季施工规定进行。

（18）、夏季施工时，混凝土拌合物浇注中应尽量缩短运输、摊铺、振捣、做面工序时间，浇注完毕后应及时覆盖、洒水养护。气温过高时，宜避开中午施工，可在夜间进行。

（19）、在新旧路基界面处应设置承台，防止相对滑移。

（20）、与其它道路相接处注意竖向控制，使其有利于排水及行车。

5、施工要点说明

（1）、基层养生期间应封闭交通为宜。如不能中断交通，则要限制车速和交通量，严禁履带车辆通行及机动车辆在基层上调头或刹车，以保证基层表面不破坏。发生局部变形时，应及时修补。

（2）、填土路基必须按设计断面分层填筑压实，其分层最大厚度必须与压实机具功能相适应。

（3）、机切缝时，宜在水泥混凝土强度达到设计强度25%～30%进行。

（4）、当施工现场的气温高于30℃、搅拌物温度在30℃～35℃、空气相对湿度小于80%时，混凝土中宜掺缓凝剂、保塑剂或缓凝减水剂等。切缝应视混凝土强度的增长情况，比常温施工适度提前。铺筑现场宜设遮阳棚。

（5）、当混凝土面层施工采用人工抹面、遇有5级及以上风时，应停止施工。

（6）、水泥棍凝土面层成活后，应及时养护。可选用保湿法和塑料薄膜覆盖等方法养护。气温较高时，养护不宜小于14d；低温时，养护期不宜少于21d。

（7）、昼夜温差大的地区，应采取保湿、保温的养护措施。

（8）、养护期间应封闭交通，不应堆放重物；养护终结，应及时清除面层养护材料。

（9）、混凝土路面抗弯拉强度值在达到设计强度后，并应在填缝完成后开放交通。

（10）、填缝应符合下列规定：

混凝土板养护期满后应及时填缝，缝内遗留的砂石、灰浆等杂物，应剔除干净。

浇注填缝料必须在缝槽干燥状态下进行，填缝料应与混凝土缝壁粘附紧密，不渗水。

填缝料的充满度应根据施工季节而定，常温施工应与路面平，冬季施工，宜略低于板面。

- （11）、在面层混凝土弯拉强度达到设计强度，且填缝完成前，不得开放交通。

- （12）、工程设计外运土、废料，运距按5公里计算。

- （13）、城市道路交通工程及其附属设施应明确养护目标，建立设施技术档案，并应定期实施养护，保障道路工程在交付使用后运行期内其基本功能符合运行指标的要求。当道路交通工程及其附属设施因结构或设施损坏危及人员和车辆安全时，应立即限制交通并进行修复。