太原科技大学主校东区校园雨污分流项目

道路工程施工图设计说明

1、设计依据

# 1.1太原科技大学主校东区校园雨污分流项目排水工程施工图

# 2、规范、标准和工程施工及验收标准

# 2.1技术规范

# 《厂矿道路设计规范》CBJ22-87

# 《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016年版）

# 《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012

# 《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012

# 《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013

# 《城市交叉口设计规程》CJJ 152-2010

# 《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038-2015

# 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021

# 《城市道路交通工程项目规范》GB 55011-2021

# 《无障碍设计规范》GB 50763-2012

# 《公路路基设计规范》JTG D30-2015

# 《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2002

# 《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034-2015

# 其他相关规程、规范。

2.3工程施工及验收标准

# 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008

《公路沥青路面施工技术规范》 JTJG F40-2004

其它现行的施工技术规范、技术规程及验收标准。

3、工程概况

本工程位于太原科技大学主校东区校园内，主要围绕南排洪渠周边的排水管线进行改造。南排洪渠发源于太原科技大学主校东区东南侧，是大黑水河的支流，在校园内由南向北穿越校园的东部区域，终点在漪兴路东侧接入大黑水河。根据中央生态环境保护督察（第二批）群众举报，在大黑水河内存在污水排入的情况，夏季气味刺鼻，经太原市万柏林区城乡管理局对上游的溯源排查，发现太原科技大学主校东区内存在生活污水直接排入南排洪渠的情况，故需要进行雨污分流改造。

本册内容为排水管线施工后沟槽路面恢复。

4、工程设计

4.1主要设计内容

本册道路工程设计内容主要为沥青路面、水泥路面的恢复，人行道、操场的恢复，及沥青路面的铣刨。

4.2工程资料

4.2.1   1/500地形图

4.2.2  道路纵横断测量资料

4.2.3  道路勘察资料

4.2.4  排水专业设计文件

4.2.5  支护专业设计文件

## 5、道路设计概要

5.1设计原则

本次主要对雨污水管线沟槽进行恢复设计,恢复采用的路面结构组成及厚度与现状道路基本相同，道路的横断面、纵断面及道路两侧设施等均保持现状。

道路恢复分两种情况，一是车行道较窄沟槽开挖后道路全断面恢复（详见车行道路面结构）；二是车行道较宽沟槽开挖后沟槽范围内道路恢复（详见车行道路面结构），为保证路面整体平整度和美观性，剩余部分沥青路面铣刨。铣刨厚度4厘米，喷洒乳化沥青粘层油，新铺4厘米细粒式沥青混凝土（AC-13）。需铣刨的道路有：启明路、秉渊路、秉渊东路、秉渊西路及开元路。具体工程量详见排水工程施工图。

对惜粟餐厅南侧、逸夫教学实验楼西侧、德润园10号楼北侧的现状水泥路面的院子，需铣刨后恢复为沥青路面。水泥混凝土面板铣刨2cm，整平后对接缝和裂缝进行处理，喷洒乳化沥青粘层油，最后加铺5cm细粒式沥青混凝土（AC-13）。

5.2技术标准

道路性质：参照厂内道路支路

设计车速：15公里/小时

抗震设防烈度：8度

路面类型：沥青混凝土路面/水泥路面

标准轴载：BZZ-100

5.3路基设计

1）路基压实度的要求

管沟位置填方应分层压实，路基填方材料应有一定强度，其CBR值及路基压实标准见下表

支路路基压实度标准、填料最小强度及最大粒径要求

| 填挖类型 |  | 压实标准 | 路床表面以下深度（cm） | 压实度 （%） | 填料最小强度 CBR(%) | 填料最大粒径 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方路堤 | 上路床 | 重 型 | 0-30 | ≥92 | 6 | 10 |
|  | 下路床 |  | 30-80 | ≥92 | 4 | 10 |
|  | 上路堤 |  | 80-150 | ≥91 | 3 | 15 |
|  | 下路堤 |  | 150以下 | ≥90 | 2 | 15 |
| 零填及路堑路床 |  |  | 0-30 | ≥92 | 6 | 10 |
|  |  |  | 30-80 | — | 4 | 10 |

注：路槽底面土基回弹模量应不小于30MPa。

2）路基填料的要求

①、路基填料不得使用淤泥、有机土、草皮、生活垃圾和含有腐朽物质土。

②、城市道路管线较多，路床下各种管线覆土较浅时，施工时须根据产权单位意见及要求对相关管线进行加固保护。

旧路拆除的旧水稳等建筑废料应结合工程实际利用，应用时需进行破碎处理，最大粒径应小于150mm，压碎值≤50（%），填料最小强度（CBR）4(%)。其他未尽事宜，参照相关规范执行。

5.4路面设计

5.4.1路面结构设计

道路路面结构采用沥青混凝土路面，路面结构设计以双圆均布垂直和水平荷载作用下的三层弹性体系理论为基础，采用路表容许回弹弯沉、容许弯拉应力及容许剪应力三项设计指标，标准轴载为100KN的双轮组单轴。

沥青路面抗滑标准：

路面抗滑标准不得低于下表指标：

| 年平均降雨量 (mm) | 质量验收值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 横向力系数SFC60 | 构造深度TD（mm） |
| 250～500 | ≥45 | ≥0.45 |

1）车行道（沥青路面）

4厘米细粒式沥青混凝土（AC-13）

乳化沥青粘层油

6厘米中粒式沥青混凝土（AC-20）

0.7厘米沥青下封层（ES-2型，级配见《公路沥青路面施工技术规范JTGF40-2004 表6.5.5》）

乳化沥青透层油

20厘米水泥稳定碎石基层（水泥含量5%）

20厘米水泥稳定碎石底基层（水泥含量3%）

路面各结构层及土基顶面竣工验收弯沉值 :

第 1 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 29.0(0.01mm)

第 2 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 34.3 (0.01mm)

第 3 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 40.3 (0.01mm)

第 4 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 267.9 (0.01mm)

土基顶面竣工验收弯沉值 LS= 371.5 (0.01mm)

2）车行道（水泥路面）

20厘米C30水泥混凝土

20厘米水泥稳定碎石基层（水泥含量5%）

土基顶面竣工验收弯沉值 LS= 371.5 (0.01mm)

3）人行道

结构总厚34厘米，其中6厘米厚人行道砖，3厘米水泥砂浆找平层，10厘米C20水泥混凝土，15厘米级配碎石。

4）操场

结构总厚41.6厘米，其中1.6厘米悬浮运动地板， 20厘米C20水泥混凝土，20厘米级配碎石。悬浮运动地板两侧采用PVC软质收边条。

5）路缘石

道路全线均采用花岗岩侧、平石，其中：

侧石：99.7cm*35cm*15cm

平石：99.7cm*15cm*15cm

道路路缘石采用花岗岩，花岗岩要求抗压强度不小于120MPa，硬度系数大于18，石材石质一致，无裂缝和风化等。

6）管沟沥青路面开蹬搭接做法

管沟开挖后新做路面结构与现状利用路面结构存在新旧道路搭接，新旧路面相接处，采取路基开蹬搭茬，并且在开蹬处铺设路面用玻纤土工格栅或路面用耐高温土工布，机动车道新旧结构间搭接宽度各0.5m，非机动车道新旧结构间搭接宽度各0.3m，以防纵、横向裂缝。

玻纤土工格栅要求

①、土工格栅铺设应垂直于路堤轴线方向。

②、土工格栅之间的联结应牢固，在受力方向联结处的强度不得低于材料设计抗拉强度，且其叠合长度不应小于10cm。

③、在距土工格栅8cm以内的路堤填料最大粒径不得大于6cm。

④、土工格栅摊铺以后应及时填筑填料，避免其受到阳光过长时间暴晒，间隔时间不应超过48h。

⑤、土工格栅上的第一层填料应采用轻型推土机或前置式装载机，一切车辆、施工机械只容许沿路堤轴线方向行使。

⑥、其它材料要求：

路基处理中采用玻纤双向土工隔栅要求：

每延米纵向（横向）拉伸屈服强度≥60KN/m；

伸长率纵、横向屈服伸长率：≤4％；

网眼尺寸：≤30±1mm；

幅宽≥4m。

5.4.2沥青混合料技术要求

沥青混凝土混合料矿料级配范围要求见下表：

密级配沥青混凝土混合料矿料级配范围

| 级配类型 |  | 通过下列筛孔的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 |
| 粗粒式 | AC-25 | 100 | 90-100 | 70-90 | 60-83 | 51-76 | 40-65 | 24-52 |
|  | ATB-25 | 100 | 90-100 | 60-80 | 48-68 | 42-62 | 32-52 | 20-40 |
|  | ATPB-25 | 100 | 80-100 | 60-100 | 45-90 | 30-82 | 16-70 | 0-3 |
| 中粒式 | AC-20 |  | 100 | 90-100 | 78-90 | 68-80 | 58-70 | 40-50 |
|  | AC-16 |  |  | 100 | 90-100 | 80-90 | 66-78 | 46-58 |
|  | SMA-16 |  |  | 100 | 90-100 | 65-85 | 45-65 | 20-32 |
| 细粒式 | AC-13 |  |  |  | 100 | 90-100 | 74-85 | 50-62 |
|  | AC-10 |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 56-68 |
| 级配类型 |  | 通过下列筛孔的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |  |
| 粗粒式 | AC-25 | 14-42 | 10-33 | 7-24 | 5-17 | 4-13 | 3-7 |  |
|  | ATB-25 | 15-32 | 10-25 | 8-18 | 5-14 | 3-10 | 2-6 |  |
|  | ATPB-25 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  |
| 中粒式 | AC-20 | 28-38 | 20-29 | 15-22 | 10-17 | 6-13 | 4-8 |  |
|  | AC-16 | 34-44 | 22-32 | 16-24 | 11-19 | 7-14 | 4-8 |  |
|  | SMA-16 | 15-24 | 14-22 | 12-18 | 10-15 | 9-14 | 8-12 |  |
| 细粒式 | AC-13 | 36-46 | 24-34 | 18-26 | 12-20 | 8-15 | 4-8 |  |
|  | AC-10 | 40-50 | 28-38 | 19-29 | 12-20 | 6-14 | 4-8 |  |

5.4.3石油沥青

沥青混凝土的基质沥青上面层采用重交通90号A级石油沥青。下面层采用70号A级石油沥青,沥青要求耐寒温度为-25°C。

石油沥青的技术要求

| 试验项目 | 单位 | 沥青标号 |  |  | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90号A | 70号A | 70号B |  |  |
| 针入度（25℃，100g，5s） | 0.1mm | 80～100 | 60～80 | 60～80 | T0604 |  |
| 针入度指数PI |  | -1.5～+1.0 | -1.5～+1.0 | -1.8～+1.0 |  |  |
| 当量软化点T800 | ℃ | 实测记录 |  |  |  |  |
| 当量脆点T1.2 | ℃ |  |  |  |  |  |
| 软化点（R&B）不小于 | ℃ | 44 | 45 | 43 | T0606 |  |
| 60℃动力粘度不小于 | Pa.s | 140 | 160 | - | T0620 |  |
| 10℃延度不小于 | cm | 30 | 25 | 20 | T0605 |  |
| 15℃延度不小于 | cm | 100 |  |  |  |  |
| 蜡含量（蒸馏法）不大于 | % | 2.2 |  | 3.0 | T0615 |  |
| 闪点不小于 | ℃ | 245 | 260 | 260 | T0611 |  |
| 溶解度不小于 | % | 99.5 |  |  | T0607 |  |
| 密度（15℃） | g/cm3 | 实测记录 |  |  | T0603 |  |
| TFOT（或RTFOT）后 |  |  |  |  | T0610或T0609 |  |
| 质量变化 | % | ±0.8 |  |  |  |
| 残留针入度比（25℃）不小于 | % | 57 | 61 | 58 | T0604 |
| 残留延度（10℃）不小于 | cm | 8 | 6 | 4 | T0605 |
| 注1：试验方法按照现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJE20-2011）规定的方法执行。用于仲裁试验求取PI时的5个温度的针入度关系的相关系数不得小于0.998。 注2：老化试验以TFOT为准，也可以RTFOT代替。 |  |  |  |  |  |  |

5.4.4细集料

细集料应采用坚硬、洁净、无风化、无杂质的石屑和天然砂，细集料技术指标要求见下表

细集料质量技术要求

| 试验项目 | 单位 | 要求值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | - | 2.50 | T0328 |
| 坚固性（＞0.3mm部分），不小于 | % | 12 | T0340 |
| 含泥量（小于0.075mm的含量），不大于 | % | 3 | T0333 |
| 砂当量，不小于 | % | 60 | T0334 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | 25 | T0349 |
| 棱角性（流动时间），不小于 | S | 30 | T0345 |
| 注：坚固性试验可根据需要进行。 |  |  |  |

5.4.5粗集料

粗集料应坚硬、洁净、无风化、无杂质，技术指标见下表：

粗集料质量技术要求

| 试验项目 | 单位 | 表面层 | 其他层次 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值，不大于 | % | 25（24） | 26 | T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 | % | 28 | 30 | T0317 |
| 表观相对密度，不小于 | - | 2.60 | 2.50 | T0304 |
| 吸水率，不大于 | % | 2.0 | 3.0 | T0304 |
| 坚固性，不大于 | % | 12 | 12 | T0314 |
| 针片状颗粒含量（混合料），不大于 其中粒径大于9.5mm，不大于 其中粒径小于9.5mm，不大于 | % | 13 10 15 | 18 15 20 | T0312 |
| 水洗法＜0.075mm颗粒含量，不大于 | % | 1 | 1 | T0310 |
| 软石含量，不大于 | % | 3 | 5 | T0320 |
| 注1：坚固性试验可根据需要进行。 注2：用于城市快速路、主干路时，多孔玄武岩的视密度可放宽至2.45t/m3，吸水率可放宽至3%，但必须得到建设单位的批准，且不得用于SMA路面。 注3：对S14即3-5规格的粗集料，针片状颗粒含量可不予要求，＜0.075mm含量可放宽到3%。 注4：（）中数字为SMA的指标值。 |  |  |  |  |

粗集料与沥青的粘附性及粗集料的磨光值应符合下表要求：

粗集料与沥青的粘附性、磨光值的技术要求

| 雨量气候去 | 半干区 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 年降雨量（mm） | 250～500 |  |
| 粗集料的磨光值PSV，不小于 | 40 | T0321 |
| 粗集料与沥青的粘附性 表面层，不小于 其他层次，不小于 | 4 3 | T0616、T0663 |

5.4.6基层、底基层

1）基层

水泥稳定碎石的级配要求采用《公路沥青路面设计规范》（JTGD50-2017），《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015），水泥稳定碎石中水泥剂量暂定为5%（重量比），基层压实度（重型击实标准）不小于98%，施工前，要求用重锤击实法求出最大干密度与最佳含水量配合比，7天浸水抗压强度要求达到3.5～4.5MPa。碎石的集料压碎值应不大于26%，碎石的颗粒主成范围应符合下面的级配：

通过筛孔的重量百分率（%）：

| 筛孔尺寸mm | 31.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过百分率% | 100 | 68-86 | 38-58 | 22-32 | 16-28 | 8-15 | 0-3 |

水泥稳定碎石的质量评定标准可参照《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017第5.7条执行。

2)底基层

水泥稳定碎石底基中碎石的级配采用《公路沥青路面设计规范》（JTGD50-2017），《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015）,水泥剂量暂定为3%（重量比），基层压实度（重型击实标准）不小于97%，施工前，要求用重锤击实法求出最大干密度与最佳含水量配合比，7天浸水抗压强度要求不小于2.5MPa。碎石的集料压碎值应不大于30%，碎石的颗粒主成范围应符合下面的级配：

通过筛孔的重量百分率（%）：

| 筛孔尺寸mm | 37.5 | 31.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过百分率% | 100 | 93-100 | 75-90 | 50-70 | 29-50 | 15-35 | 6-20 | 0-5 |

水泥稳定碎石的质量评定标准可参照《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017第5.7条执行。

3）骨架密实型半刚性基层，应严格控制细集料含量，水泥剂量、含水量。为防止基层产生低温反射裂缝在基层及底基层中用5%的粉煤灰代替细集料。

5.4.7结构层间处理方式

1）在铺筑路面面层前应在基层上洒布透层油，透层油要求在上基层铺筑碾压、表面稍干后及时喷洒，透层乳化沥青用量为0.7～1.5L/m2。

2）喷洒透层沥青油后，应立即喷洒下封层，下封层乳化沥青乳液洒布量为1.5～2.0kg/m2,折合沥青用量为用量0.8～1.0kg/m2。

下封层型号采用ES-2型，级配见《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）规范附录B表B.3

封层乳化沥青技术要求

| 试验项目 |  | 单位 | 要求值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 |  | - | 慢裂 | T0658 |
| 粒子电荷 |  | - | 阳离子、非离子 | T0653 |
| 粘度 | 道路标准粘度计C25，3 | s | 8-20 | T0621 |
|  | 恩格拉粘度E25 | - | 1-6 | T0622 |
| 与粗集料粘附性 |  | - | 2/3 | T0654 |
| 蒸发 残留物 | 残留物含量不小于 | % | 50 | T0651 |
|  | 针入度（100g，25℃，5s） | 0.1mm | 60-140 | T0604 |
|  | 延度（15℃）不小于 | cm | 40 | T0605 |
|  | 溶解度不小于 | % | 97.5 | T0607 |
| 贮存稳定性 | 1d不大于 | % | 1 | T0655 |
|  | 5d不大于 | % | 5 |  |

3）为确保沥青面层的层间粘结，沥青面层的层间应洒布粘层油，粘层油采用改性乳化沥青。用量0.3～0.6L/m2。

新旧沥青层之间，沥青层与旧水泥混凝土板之间应洒布粘层沥青，宜用热沥青、乳化沥青或改性乳化沥青。

拓宽路面时，新旧路面接茬处，宜喷涂粘结沥青。

5.4.8水泥混凝土面层技术要求

水泥混凝土基层应具有足够的强度、耐久性，表面抗滑、耐磨、平整。水泥类型：42.5级普通硅酸盐水泥

水泥混凝土所用集料公称最大粒径不大于31.5mm，最小单位水泥用量不小于315kg/m3。混凝土中加入引气剂，抗冻等级达到F200。

1、混凝土路面振捣

a、混凝土板靠边角应先用插入式振捣器顺序振捣，再用功率不小于2.2kw平板振捣器纵横交错全面振捣。纵横振捣时应重叠10~20cm，然后用振动梁振捣拖平。有钢筋的部位，振捣时应防止钢筋变位。

b、振捣器在每一位置振捣持续时间，应以拌合物停止下沉，不再冒气泡并泛出水泥浆为准，不宜过振。

c、当采用插入式与平板式捣器配合使用时，应先用插入式振捣器振捣，后用平板式振捣器振捣。分两次摊铺的，振捣上层混凝土拌合物时，插入式振捣器应插入下层混凝土拌合物5cm，上层混凝土拌合物的振捣必须在下层混凝土拌合物初凝以前完成。

d、振捣时应配人工找平，并应随时检查模板，如有下沉、变形或松动，应及时纠正。

e、混凝土拌合物整平时，填补板面应选用碎（砾）石较细的混凝土拌合物，严禁用纯砂浆填补找平。经用振动梁整平后，可再用滚浆筒进一步整平。设有路拱时，应使用路拱成形板整平。

f、抹面后沿横坡方向拉毛，路表面构造可采用刻槽、压槽、拉槽或拉毛等方法制作。构造深度在使用初期不得小于0.6mm。

2、接缝施工

a、胀缝施工

道路相交处应设置横向胀缝。胀缝应与路面中心线垂直；缝壁必须垂直；缝宽一致，缝中不得连浆；缝隙上部应浇灌填缝料，下部设置胀缝板。

胀缝传力杆的活动端设在缝的一边，固定后传力杆必须平行于板面及路中线，传力杆可采用顶头木模或支架固定的安装方法。

b、缩缝施工

横向缩缝对临近胀缝或自由端部的3条缩缝，应采用设传力杆假缝形式。其它情况可采用不设传力杆假缝形式。

当混凝土达到设计强度25%～30%时可采用切缝机进行切割，切缝用冷水时，应防止切缝水渗入基层和土基层。

当条件受限制时也可采用压缝法。混凝土拌合物做面后，应立即用振捣压缝刀压缝。当压制规定深度时，应提出压缝刀，用原浆修平缝槽，严禁另外调浆。然后放入铁质或木质嵌条，待混凝土拌合物初凝前沁水后，取出嵌条，形成缝槽。

c、施工缝

施工缝的位置宜与胀缝或缩缝设计位置吻合。施工缝传力杆的一半锚固于混凝土中，另一半应涂沥青，允许滑动。传力杆必须御缝璧垂直。

d、纵缝施工

一次铺筑宽度小于路面宽度时，应设置纵向施工缝。纵向施工缝采用平缝形式，上部应锯切槽口深度3～4cm，宽度0.3～0.8cm，槽内灌塞填缝料。当一次铺筑宽度大于4.5m时，应设置纵向缩缝。纵缝采用假缝形式，锯切的槽口深度应大于施工缝的槽口深度。

纵缝应与路线平行。在路面等宽的路段内或路面变宽路段的等宽部分，纵缝间距和形式应保持一致。路面变宽段的加宽部分与等宽部分之间，以纵向施工缝隔开。

纵缝对已浇混凝土的缝璧应涂刷沥青，沥青应避免涂在拉杆上，浇筑邻板时，缝的上部应压成规定深度的缝槽。

纵缝设置拉杆时，拉杆应采用螺纹钢筋，并应设置在板厚中间。设置拉杆的纵缝模板应预先根据拉杆的设计位置放样打眼。

d、填缝

混凝土板养护期满后，缝槽应及时填缝。填缝前必须保持缝内清洁，防止砂石等杂物掉入缝内。

5.4.9无障碍设计

人行道段恢复时应确保无障碍功能。为了方便残疾人行走，道路均按规范要求进行了无障碍设计。沿线在人行道铺设40厘米宽的条形行进盲道砖，在盲道的起终点及拐弯处铺设圆点形的提示盲道砖。

人行道在交叉口位置设置缘石坡道，与路面无高差，方便残疾人行走缘石坡道采用三面坡缘石坡道，缘石坡道的坡度为1:12。

沿线根据规范结合路口的位置，设置了人行过街横道的位置，将该位置处的人行道处设置缘石坡道。

1）人行道设置的盲道位置和走向，应方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设施位置。

2）指引残疾者向前行走的盲道应为条形的行进盲道，在行进盲道的起点、终点及拐弯处应设圆点行的提示盲道。

3）盲道表面触感部分以下的厚度应与人行道砖一致。

4）盲道应连续，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物：

5）盲道宜避开井盖铺设。

6）盲道的颜色宜为中黄色。

7）人行道成弧线行路线时，行进盲道与人行道走向一致

8）行进盲道的起点和终点处应设提示盲道，其长度应大于行进盲道的宽度。

9）行进盲道在转弯处应设提示盲道，其长度应大于行进盲道的宽度。

## 6、道路施工注意事项

道路施工前，建设单位、施工单位对工程影响范围内的各种地上、地下管线、构筑物建筑物进行详细调查，并提出保护加固方案，征得相关部门的同意方可开工。

6.1路基施工注意事项

6.1.1管沟回填

地下管线施工完成后，机动车道范围内的沟槽回填要求以排水专业要求为准，同时须满足道路路基范围内回填及压实度要求。

6.1.2路基土方碾压施工应在最佳含水量+2.0%范围内进行，超出上述范围时应采取晾晒或洒水等措施。

6.1.3与旧路搭接时，将旧路路基分层破除，挖成台阶型台阶高度宜为一层填土的压实厚度，其高宽比为1:1.5，台阶底面应稍向内倾斜。

6.2路面施工注意事项

6.2.1道路施工时，应充分考虑与沿线各结构物的工序衔接，保证道路整体施工质量。

6.2.2沥青路面不得在气温低于10℃，改性沥青路面不得在气温低于15℃时施工，以及雨天、路面潮湿的情况下施工。当最低气温低于该温度时应采取必要的技术措施。寒冷季节、大风降温应严禁施工。

6.2.3施工中应严格按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004），《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）等所规定的施工工艺及质量检查验收标准进行施工。

6.2.4沥青混合料中的沥青用量、拌和成型温度、马歇尔试验的稳定度、流值、密度及空隙率，基层、底基层混合料的级配组成、配合比、用水量等均应在开工前通过试验进一步确定，并在施工中严格控制，以保证达到设计指标要求。

6.2.5基层、底基层施工完毕后应立即进行养生，其养生期一般不得少于7天。养生期间，除洒水车外，应禁止一切车辆通行，施工车辆应从施工便道进出工点。

6.3本工程应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部37号令、关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知（建办质）[2018]31号文、山西省《危险较大的分部分项工程安全管理实施细则》（晋建质字[2019]156号文）在道路施工过程中管线基坑开挖、路基开挖等施工时应注意采取相关防护措施对基坑、现状建筑及周边重要管线进行保护，必要时需组织进行专项论证。

6.4其它

6.4.1施工时如发现实地与设计不符时，请及时与设计单位联系，协商解决。

6.4.2施工时探明工程涉及范围内的地下设施、文物等情况，并由产权单位提出保护措施。

6.4.3其他未尽事宜，按有关规范执行。