# 设计说明书

# 1、施工图设计依据

营城子镇小桥子村2026年基础设施建设项目。依据伊通满族自治县营城子镇人民政府关于《营城子镇小桥子村2026年基础设施建设项目》的任务委托书。

# 2、采用的规范、规程和工程验收标准

# 2.1设计规范、标准

- （1）《乡村道路工程技术规范》GBT 51224-2017

- （2）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）

- （3）《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）

- （4）《砌体结构通用规范》（GB55007-2021）

- （5）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

- （6）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015 ）

- （7）预算依据《吉林省市政工程计价定额》JLJD-SZ-2019

- （8）《国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施》06MS201

- （9）《工程建设标准强制性条文》城镇建设部分(2013年版)

- （10）《建设部推广应用和限制禁止使用技术》公告（第218号）2004年

- 以及其它有关的地方性规范和标准

# 设计基础资料

- （1）实测1：1000地形图；

- （2）道路纵、横断地面高程测量数据；

- （3）甲方提供的其他相关资料。

## 2.2、工程验收规范

- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

# 3、测设经过

我公司组织专业人员进行了全线外业勘测及调查，在外业勘测前组织有关工程技术人员对本项目的工程设计方案进行了详细研究和实地踏查。

外业测量中全部采用GPS（RTK）卫星定位系统进行放样，全线进行精确的排水路线平、纵、横测量及对各种交叉构造物的测量。对沿线居民分布、农田水利设施、建筑物、河流、沟渠、鱼塘、管线、地类及行政区划等进行了详细调查。

在勘测及设计期间公司总工办及相关技术负责人员多次亲临现场检查指导，保证了勘测设计的质量与进度。对外业资料进行整理核对后，我公司相关部门按ISO9001质量体系规定对勘测成果进行了内部验收，内部验收后确定了最终的设计方案。

# 4、建设条件

# 4.1地形地貌

伊通地处长白山脉向松辽平原过渡的丘陵地带。东南部和西北部分属吉林哈达岭余脉和大黑山脉，多为连绵起伏的低山丘陵，占伊通满族自治县总面积的60.8%。境内最高点为河源镇青顶山，海拔611米。中部、西部为伊通河与东辽河的冲积平原和侵蚀台地，地势大致由南向北倾斜。境内地貌按成因和形态可分6种类型。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）中有关建（构）筑物抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组的规定，及通过查《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）明确：抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

# 4.2气候水文

伊通满族自治县属北温带大陆性季风气候，春季干燥多风，夏季短促湿热，秋季晴冷温差较大，冬季严寒而漫长。市区内平均气温5.5摄氏度，夏季最高气温极值35.5摄氏度，冬季最低气温历史极值-40.2摄氏度，年平均降水量651.7毫米，日照时数2261小时，年平均风速为2.2米/秒，这为项目建设提供了良好的气候条件。

# 4.3、旧路概况

营城子镇小桥子村2026年基础设施建设项目是小桥子村内路边沟，村内现状的雨水均为自然排放，部分为土质边沟，已经坍塌，一部分无边沟等排水设施，雨季时，雨水经常淹没路面，对过往的车辆及居民的出行带来极大的不便；且因雨水长时间的浸泡，对道路的路基也产生一定的破坏。

5、设计概要

# 5.1、工程范围、工程规模、主要工程内容

### 5.1.1、工程范围

本项目位于伊通满族自治县营城子镇小桥子村屯内。

### 5.1.2、工程规模

本工程设计内容排水边沟工程。

### 5.1.3、主要工程内容

修建排水路边沟总长2743.198m，其中浆砌石边沟2433.198m,φ600过路管涵17座，管涵长102m；φ600进户管涵52座，管涵长208m。

# 5.2排水路边沟设计原则

5.2.1设计原则

（1）新建排水路边沟，边沟排水方向参照现有边沟排水方向，按实际情况接入原有排水边沟；

（2）结构设计、筑路材料、施工标准，均按现行国家规范标准执行。

（3）合理利用地形和当地建筑材料，降低工程造价。

5.2.2设计方案

为了使排水通畅，需新建排水边沟、设置过道管涵以利于排水。

本项目新建的边沟均位于村屯内。

排水边沟共计15条，总长2743.198m,其中边沟结构形式均为浆砌石砌筑，长度2433.198m,结构形式采用矩形边沟，净宽0.6m，深0.6m，侧墙厚0.35m,沟底厚0.30m均采用浆砌石砌筑，砂浆强度M10，沟底采用15cm厚C10混凝土垫层,边沟内侧采用2cm厚M10砂浆抹面。边沟具体尺寸详见浆砌石边沟标准横断面图。

排水边沟在交叉口处以及居民出户口处设置钢筋混凝土过道管，以便于居民的通行。

项目共设置进户管涵、过道管涵共计70座；涵管均为单节涵管，单节长度为2米，进户管涵采用2节涵管，进户管涵采用3节涵管，涵管采用钢筋混凝土Ⅱ级管，管径为600mm,衔接采用刚性接口，采用C25钢筋混凝土满包基础。

项目新建排水路边沟端部出口处能够及时排除雨水，排水沟内雨水最终排入村外自然水系内。

排水边沟位置分布如下：

| 序号 | 乡镇 | 村 | 社 | 沟名 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS13 | 营城子镇 | 小桥子村 | 五社 | 薛星字门前（卖店）至井房 | 107.919 |
| PS14 | 营城子镇 | 小桥子村 | 五社 | 薛星字门前（卖店）至李树文门前 | 254.339 |
| PS15 | 营城子镇 | 小桥子村 | 五社 | 广场至李凤山地头 | 127.019 |
| PS16 | 营城子镇 | 小桥子村 | 五社 | 广场至米长富房前 | 73.823 |
| PS17 | 营城子镇 | 小桥子村 | 五社 | 侯玉江房前至米长福房前 | 223.267 |
| PS18 | 营城子镇 | 小桥子村 | 五社 | 张立波地头至米长富房前 | 429.188 |
| PS19 | 营城子镇 | 小桥子村 | 五社 | 广场至米长福房前 | 71.505 |
| PS20 | 营城子镇 | 小桥子村 | 五社 | 广场至刘立辉房后 | 294.191 |
| PS21 | 营城子镇 | 小桥子村 | 六社 | 孙刚门前至村部东墙 | 162.029 |
| PS22 | 营城子镇 | 小桥子村 | 七社 | 孔繁喜地头至朱云学门前 | 130.013 |
| PS23 | 营城子镇 | 小桥子村 | 七社 | 齐福军门前至朱云学门前 | 237.229 |
| PS24 | 营城子镇 | 小桥子村 | 七社 | 齐福军门前至李树民房后 | 114.687 |
| PS25 | 营城子镇 | 小桥子村 | 七社 | 李富房前至严玉中房前 | 136.996 |
| PS26 | 营城子镇 | 小桥子村 | 七社 | 严玉福房前至严玉中房前 | 237.890 |
| PS27 | 营城子镇 | 小桥子村 | 七社 | 严玉福房前至朱云成房前 | 143.103 |
| 合计 |  |  |  |  | 2743.197 |

# 5.5主要材料

5.5.1水泥混凝土

水泥标号采用42.5号硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，混凝土配合比应按国家标准规定进行计算和试配，以28天抗压强度为检验标准。粗集料(碎石)应符合水泥砼面层粗集料级配组成表要求。路面水泥采用42.5号普通硅酸盐水泥，水泥用量不得小于320Kg/m3，水泥混凝土的水灰比不大于0.48 ，混凝土中必须加引气剂，其用量可根据实验确定，水泥混凝土路面结构设计安全等级为三级，目标可靠度为70％，目标可靠指标为0.52，变异水平等级为中，水泥混凝土弯拉强度变异系数变化范围为：0.10＜Cv≤0.15,基层顶面当量回弹模量变异系数变化范围为0.25＜Cv≤0.35，水泥混凝土面层厚度变异系数变化范围为0.04＜Cv≤0.06，表面构造深度一般路段为0.5～0.9mm,特殊的急弯、陡坡、交叉口或组合坡度大于或等于4%的纵坡路段为0.6～1.1mm。

水泥的化学成分和物理指标

| 水泥性能 | 中、轻交通路面 |
| --- | --- |
| 铝酸三钙 | 不宜＞9.0% |
| 铁铝酸四钙 | 12.0%～20.0% |
| 氧化镁 | 不得＞6.0% |
| 三氧化硫 | 不得＞4.0% |
| 碱含量 | Na2O+0.658K2O≤0.6% |
| 混合材料种类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、烧粘土、煤渣，有盐冻要求时不得掺石灰岩粉 |
| 出磨时安定性 | 雷氏夹或蒸煮法检验必须合格 |
| 标准稠度需水量 | 不易＞30% |
| 比表面积 | 宜在300～450m2/Kg |
| 细度(80μm) | 筛余量不得＞10% |
| 28d干缩率 | 不得＞0.10% |
| 耐磨性 | 不得＞3.0Kg/m2 |

5.5.2粗集料

1、粗集料应实用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，且集料的吸水率不应大于2.0%。

碎石技术指标

| 碎石压碎值(%) | ＜30 |
| --- | --- |
| 坚固性(按质量损失计%) | ＜12 |
| 针片状颗粒质量(按质量计%) | ＜20 |
| 含泥量(按质量计%) | ＜2.0 |
| 泥块含量(按质量计%) | ＜0.7 |
| 有机物质量(比色法) | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐(按SO3质量计%) | ＜1.0 |
| 岩石抗压强度 | 岩浆岩大于等于100Mpa 岩浆岩不应小于80Mpa 沉积岩不应小于60Mpa |
| 表观密度 | >2500kg/m3 |
| 松散堆积密度 | >1350kg/m3 |
| 空隙率 | ＜47% |
| 碱集料反应 | 不得有碱活性反应或疑似 碱活性反应 |

- 粗集料采用碎石，不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同，采用2～4个粒径的集料进行掺配，并应复核下列要求：碎石最大公称粒径不应大于26.5mm，

粗集料级配范围

| 分级 |  | 方筛孔尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.36 | 4.75 | 9.5 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 |
|  |  | 累计筛余(以质量计)(%) |  |  |  |  |  |  |
| 合成级配 | 4.75～16 | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～10 |  |  |  |
|  | 4.75～19 | 95～100 | 85～95 | 60～75 | 30～45 | 0～5 | 0 |  |
|  | 4.75～26.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 | 50～70 | 25～40 | 0～5 | 0 |
|  | 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0 |
| 粒级 | 4.75～9.5 | 95～100 | 80～100 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 9.5～16 |  | 95～100 | 0～15 | 0～15 | 0 |  |  |
|  | 9.5～19 |  | 95～100 | 40～60 | 40～60 | 0～15 | 0 |  |
|  | 16～26.5 |  |  | 55～70 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |
|  | 16～31.5 |  |  | 85～100 | 85～100 | 55～70 | 25～40 | 0 |

5.5.3细集料

1、细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂或机制砂，并应符合下列规定。砂的硅质含量不应低于25%。

细集料技术指标

| 机制砂单位级最大压碎指数(%) | ＜30 |
| --- | --- |
| 坚固性(按质量损失计%) | ＜10 |
| 云母(按质量计%) | ＜2.0 |
| 天然砂、机制砂泥块含量 (按质量计%) | ＜1.0 |
| 机制砂MB值<1.4或合格石粉含量(按质量计%) | ＜7.0 |
| 机制砂MB值≥1.4或不合格石粉含量(按质量计%) | ＜5.0 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐(按SO3质量计%) | ＜0.5 |
| 轻物质（按质量计%） | ＜1.0 |
| 机制砂母岩抗压强度 | ≥300Mpa |
| 氯化物（氯离子质量计%)） | ＜0.06 |
| 表观密度 | >2500kg/m3 |
| 松散堆积密度 | >1400kg/m3 |
| 空隙率 | ＜45% |
| 碱集料反应 | 不得有碱活性反应或疑似 碱活性反应 |

- 用天然砂采用细度模数在2.1～3.1之间的砂。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，否则应分层堆放，并调整配合比后的砂率后使用。

细集料级配范围

| 砂分级 | 方筛孔尺寸(mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
|  | 累计筛余(以质量计)(%) |  |  |  |  |  |
| 粗砂 | 90～100 | 80～95 | 71～85 | 35～65 | 5～35 | 0～10 |
| 中砂 | 90～100 | 70～92 | 41～70 | 10～50 | 0～25 | 0～10 |

5.5.4浆砌石材料要求

（1）石料：砌石材料坚硬新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀，强度不小于MU30。

（2）本次工程采用块石砌体，石料外表规格应棱角分明，各面平整其长度应大于50cm，块高大于25cm，石料容重不小于22.5KN／M3，湿抗压强度大于100Mpa。

（3） 砂：砌筑砂浆选用中粗砂；粒径为0.15～5mm，细度模数为2.5～3.0。

（4）水泥和水：

①砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合施工要求，到货的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。

②未经处理的工业废水不得使用。对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90％以下时，则此水不能使用。

③砂浆

砂浆的强度采用M10砂浆砌筑。，配合比必须通过试验确定。拌制砂浆时，严格按照试验确定的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：

水泥为±2%；砂±3%；水±1%。

（5）砂浆拌和时间：机械拌和不少于2-3分钟，一般不允许人工拌和。局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。

（6）砂浆应随拌随用。

# 6、施工组织计划

施工组织、施工力量、施工工期安排

（1）根据本标段的工程特点，成立专门的项目管理组织机构，负责对本工程项目的建设组织、指挥、控制和协调。

（2）对本工程实行招标投标制度，本着公开、公平、公正的原则，择优选用有资质、重管理、守合同的监理工程师队伍和施工承包商，为工程质量、工期、投资规模控制打下坚实的基础。

主要材料供应、机具设备的配置

（1）主要材料供应

对于外购的钢材、水泥等材料，建议统一购买，有效管理和控制材料规格、性能指标和质量，也便于有效组织交通运输。

（2）机具、设备配置

施工承包商应具备与承包本工程项目相应的资质、人员、技术和机具设备，本设计未详细计列。

施工进场前期工程及临时工程

（1）征地拆迁

征地拆迁是一项涉及面广、政策性强的工作，本项目为修建路边沟，不涉及征地拆迁。

（2）施工用电

生活用电可在就近乡村接线，工程用电可就近与高压电网相接，但不能私拉乱接，用电必须经过当地供电部门同意和安装后才能使用。局部地段施工单位考虑自备柴油发电机。

# 7、其他注意事项

（1）由于本项目在村内，现状情况复杂，施工时路边沟，管涵位置可根据现场情况微调。

（2）确保排水沟与上下游排水边沟有效衔接，保证雨水顺利排出。

（3）本说明未尽事宜，请按照有关设计及施工规程、规范执行。

（4）施工工序要求紧密衔接，严格控制工程质量，才能取得预期的整治效果。

（5）在施工过程中，应严格按照国家及地方最新的安全生产许可达标标准、国家安全生产强制性条例规范实施手册中的相关规定进行操作，同时在营运过程中应加强管理，确保在建设和营运过程中的安全。